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	Sistem
	Tekstürlü, solventsiz epoksi zemin kaplama (otopark zeminleri)

	Kaplama kalınlığı
	1,50 mm · 2,00 mm · 2,50 mm

	Uygulama alanı
	Hafif ve ağır mekanik etkilere maruz kalan otopark zeminleri

	Bitiş
	Renkli, tekstürlü epoksi son kat; idarenin tercihine göre UV koruyucu poliüretan son kat

	Ürünler
	DEMCO EPOX 115 PR · DEMCO EPOX 2000 SELF · DEMCO EPOX 160 TIX · DEMCO PUR 412 TOP COAT UV

	Bayındırlık pozu
	15.190.1014 (2,50 mm) · 15.190.1017 (UV koruyucu son kat) · ayrıntı 8. bölümde

	Revizyon
	00 · 31.10.2026



1. Genel Notlar
Betonun mukavemeti epoksi kaplamalar için uygun olmalıdır, dolayısıyla kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 – C 35 standardında olmalı, yüzeyde (kaymak tabakası) gevşek kısım olmamalı, epoksi/poliüretan kaplama yapılacak beton, düzgün perdahlanmış ve tepsi yapılmış olarak hazırlanmalı. Uygulama öncesi yüzey kir, yağ, toz ve nemden arındırılmış olmalı, gevşek tabakalar uzaklaştırılmalı, ana beton bulunmamalı ve kaplama sağlam betona yapılmalıdır. Uygulama yapılacak beton yeni veya ortam nemli ise nem ölçme cihazları ile betonun nemi ölçülerek kaplamaya uygun nem oranında olup olmadığı kontrol edilmelidir, yeni dökülmüş beton yüzeylerde betonun priz süresi 21 gün beklenecek, zemin rutubet azami değeri % 4, uygulama yapılacak zemin sıcaklığı 10-30 °C değerlerinde olmalıdır. Rutubetin yüksek olduğu beton yüzeylerde kaplama işi yapılmayacak. Epoksi/poliüretan uygulama işi için betonun rutubet ve sıcaklık ideal değerlere ulaşması beklenecek. Çok parlak yüzeylere epoksi ve poliüretan kaplama yapılmamalı, epoksi/poliüretan kaplanacak beton yüzeylerde belli bir pürüzlülük sağlanmalı, şayet beton yüzey düzgün ve parlak olarak bitirilmiş veya herhangi bir kaplama yapılmış ise, betonun durumuna göre slim / shot blast yapılarak pürüzlendirilmeli ve kalkan kısımlar tamamen satıhtan uzaklaştırılmalıdır.
2. Epoksi Tamir Harçları
Beton zeminde var olan çatlaklar "V" şeklinde fleks ile açılacak, oyuklar ve kırıklar endüstriyel vakum makinesi ile tozu alınarak DEMMERG DEMCO EPOX 213 REPAIR Epoksi Tamir Malzemesi ile tamir edilecek. Tamir bölgesi ürün föyüne uygun olarak astarlandıktan sonra DEMCO EPOX 213 REPAIR'in A ve B bileşenleri düşük devirde 2 – 3 dakika karıştırılır, karıştırma sürerken C bileşeni (kuvars dolgu) yavaş yavaş eklenir ve homojen olana kadar 3 – 4 dakika daha karıştırılır. Harç spatula, rakle veya mala ile uygulanıp yüzeyle aynı seviyede tesviye edilir; üzerine 12 – 24 saat sonra kat atılır. Tamir malzemesi kullanıldığı kadar birim fiyat üzerinden fatura edilecektir.
	Karışım
	A/B/C 43/7/50 (ağırlıkça); karışım ömrü 60 – 90 dk (23 °C)

	Ekipman
	Fleks (taşlama), endüstriyel vakum, düşük devirli mikser, spatula / rakle / mala

	Sonraki kat
	12 – 24 saat; yapışma dayanımı > 2 N/mm² (TS EN 1542)
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Şekil 1. Çatlak tamiri: V kesim, temizlik ve epoksi tamir harcı ile dolgu
3. Uygulama Yapılacak Zemin ve Alanlar
Uygulanacak zemin ve ortamın sıcaklığı 10 °C - 30 °C olmalıdır. Uygulamadan sonra 24 saat dokunulmamalı ve üstüne basılmamalıdır. Epoksi/poliüretan kaplamalarda ortam sıcaklığının 20 °C olduğu durumlarda tam sertleşme süresi 7 gündür, bu süre zarfında ağır yük trafiği, yağ, su, kimyasallar ile teması olmayacaktır. Uygulama yapılacak alanlarda uygulama firması dışında başka taşeron firma bulunmayacaktır. Uygulamada DEMMERG marka epoksi kaplama malzemesi kullanılacaktır.
4. Süpürgelik / Derz Uygulaması
Süpürgelik (pahlı) ve derz uygulaması kontrol tarafından gerek görüldüğü takdirde imalatı gerçekleşecektir, ilgili imalatlar için hak ediş birim fiyat üzerinden mtul hesabı ile fatura edilecektir. Pahlı süpürgelikte duvar–zemin birleşimindeki keskin köşe epoksi harç ile eğimli dolgu (pah) yapılarak yuvarlatılır; zemin kaplaması pah üzerinden süpürgeliğe kesintisiz devam ettirilir ve süpürgelik üst bitişi düz bir çizgide sonlandırılır.
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Şekil 2. Pahlı süpürgelik detayı (ölçeksiz)
5. UV Koruyucu Boya
Kaplama yapılan zeminlerde ultraviyolenin neden olacağı epoksi renk değişimini engellemek için kullanılır. Kontrol tarafından talep edilmesi hâlinde imalatı gerçekleşecektir, ilgili imalat için m² birim fiyatı kullanılacaktır.
6. Otopark Araç Park – Yönlendirme ve Duvar / Kolon Boya İşleri
Otopark zeminlerinde yapılacak araç park çizgileri, yaya yürüme yolları, araç yönlendirme ok işaretleri poliüretan, renk değiştirmeyen, parlaklığını uzun zaman koruyan özel DEMCO PUR 412 TOP COAT UV malzemesi ile yapılacak.
Kolonlarda veya duvar boya uygulamasında DEMCO ACR 179 PAST /W akrilik macunla 2 kat sıyırma uygulaması yapılacak, ardından kontrolün talebi doğrultusunda DEMCO EPOX 134 TOP COAT/S parlak veya mat boya ile uygun renklerde duvar ve kolonların boyaması yapılacak.
Zemin çizgi ve işaretlemeler ile kolon macun ve boyama işleri ayrıca m²/mtul birim fiyat üzerinden fiyatlandırılacak.
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Şekil 3. Zemin yönlendirme çizgileri
7. Tekstürlü Epoksi Kaplama (Otopark Zeminleri)
7.1. Kaplamanın Tanımı
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Şekil 4. Epoksi zemin kaplama uygulaması
Hafif ve ağır mekanik etkilere maruz kalan zeminler için kullanılan, epoksi esaslı, solventsiz, renkli, temizlenmesi kolay, tozuma yapmayan, zeminde oluşturduğu film tabakası nedeniyle geçirimsizlik sağlayan zemin kaplama sistemidir. Tercihe göre kaplamadan sonra ultraviyoleden korumak ve zemin kaplamasının mekanik performansını arttırmak için DEMCO PUR 412 TOP COAT UV malzemesi kullanılmalıdır.
7.2. Kaplama Kalınlıkları ve Sarfiyatlar
Şartname üç kaplama kalınlığı için geçerlidir. Kalınlığa göre uygulanacak adımlar ve sarfiyatlar (kg/m²) aşağıdaki tablodadır; adım numaraları Uygulama bölümündeki adım numaralarıyla aynıdır.
	Adım
	Uygulama
	1,50 mm
	2,00 mm
	2,50 mm

	2
	DEMCO EPOX 115 PR epoksi kaplama
	0,720
	0,520
	0,600

	3
	DEMCO 0,2 – 0,5 mm kuvars serpme
	1,080
	0,780
	0,900

	4
	DEMCO EPOX 115 PR epoksi kaplama (2. kat)
	uygulanmaz
	0,600
	0,700

	5
	DEMCO 0,2 – 0,5 mm kuvars serpme (2. kat)
	uygulanmaz
	0,900
	1,050

	6
	DEMCO EPOX 2000 SELF renkli ara kat
	0,600
	0,600
	1,000

	7
	DEMCO EPOX 160 TIX tekstürlü son kat
	0,550
	0,550
	0,550

	8
	DEMCO PUR 412 TOP COAT UV UV koruyucu son kat (idarenin tercihine göre)
	0,150
	0,150
	0,150

	
	Toplam (8. adım hariç)
	2,950
	3,950
	4,800


4. ve 5. adımlar yalnız 2,00 mm ve 2,50 mm kalınlıkta uygulanır. Toplamlar, tablodaki sarfiyatların toplamıdır.
7.3. Sistem Kesiti
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Şekil 5. Sistem kesiti, 2,50 mm (ölçeksiz)
Katmanlar üstten alta uygulama sırasının tersine gösterilmiştir; sağdaki sütunlar katmanın hangi kalınlıkta uygulandığını belirtir.
	
	Adım
	Katman
	1,50 mm
	2,00 mm
	2,50 mm

	
	8
	DEMCO PUR 412 TOP COAT UV
UV koruyucu poliüretan son kat (idarenin tercihine göre)
	●
	●
	●

	
	7
	DEMCO EPOX 160 TIX
Tekstürlü epoksi son kat
	●
	●
	●

	
	6
	DEMCO EPOX 2000 SELF
Renkli epoksi ara kat
	●
	●
	●

	
	4–5
	DEMCO EPOX 115 PR + 0,2 – 0,5 mm kuvars
Epoksi kaplama ve kuvars serpme, 2. kat
	–
	●
	●

	
	2–3
	DEMCO EPOX 115 PR + 0,2 – 0,5 mm kuvars
Epoksi kaplama ve kuvars serpme, 1. kat
	●
	●
	●

	
	1
	Beton zemin
En az C 25, tercihen C 30 – C 35; slim / shot blast ile hazırlanmış
	●
	●
	●



7.4. Uygulama Koşulları
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Şekil 6. Uygulama koşulları
Koşullar her kat öncesinde ölçülür ve uygulama kayıt formuna işlenir. Zemin sıcaklığı çiğ noktasının en az 3 °C üzerinde olmalı, yoğuşma riski bulunan saatlerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulamadan sonra 24 saat boyunca yüzeye dokunulmamalı ve yüzey su ile temas etmemelidir; +20 °C'de tam sertleşme süresi 7 gündür.
7.5. Uygulama
ADIM 1   Yüzey Hazırlığı ve Temizliği
Beton yüzeydeki kaymak tabakası, kir, yağ, kür malzemesi, eski kaplama kalıntıları ve gevşek tabakalar mekanik yöntemle uzaklaştırılır. Yüzey, betonun dozaj kalitesi ve yüzey durumuna bağlı olarak vakumlu slim (elmas taşlama) veya shot blast (kapalı devre çelik bilye püskürtme) ile pürüzlendirilerek kaplamanın tutunacağı açık gözenekli, sağlam ve pürüzlü bir yüzey elde edilir. Yağ emmiş ve sağlam olmayan kısımlar sağlam betona kadar uzaklaştırılır. Yüzey tozları endüstriyel vakum makinesi ile tamamen alınır. Hazırlanan yüzeyde kaplamaya başlamadan önce 7.6'daki ön kontroller yapılır.
	Ekipman
	Vakumlu slim (elmas taşlama) veya kapalı devre shot blast makinesi, endüstriyel vakum

	Kabul
	Kaymak tabakası ve gevşek kısım kalmamış, tozdan arındırılmış pürüzlü yüzey; yüzey çekme dayanımı ≥ 1,5 N/mm²
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Şekil 7. Yüzey hazırlığı: shot blast ile pürüzlendirme ve toz toplama
ADIM 2   DEMMERG DEMCO EPOX 115 PR Epoksi Kaplama
DEMCO EPOX 115 PR (A, B, C komponentli) malzemesinin B bileşeninin tamamı A bileşeninin kabına boşaltılır ve düşük devirli mikser ile, karışıma hava kabarcığı girmeyecek şekilde en az 3 dakika homojen karıştırılır; kuvars (C bileşeni) kullanılıyorsa karıştırma sırasında eklenir. Karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra zemine taraklı mala ile, sarfiyata uygun kalınlıkta ve homojen olarak yayılır. Karışım, karışım ömrü içinde tüketilecek miktarlarda hazırlanır; uygulama yaş kenar korunarak şeritler hâlinde yürütülür ve birleşim izi bırakılmaz. Kuvars serpme (Adım 3) malzeme yaşken, hemen ardından yapılır.
	Karışım
	A/B 70/30 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü 40 – 60 dk (23 °C)

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, taraklı mala

	Kuvars serpme
	Malzeme yaşken, hemen ardından (Adım 3)
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Şekil 8. İki bileşenli malzemelerin karıştırılması (bütün adımlarda geçerlidir)
SARFİYAT   1,50 mm 0,720 kg/m² · 2,00 mm 0,520 kg/m² · 2,50 mm 0,600 kg/m²
ADIM 3   DEMMERG DEMCO 0,2 – 0,5 mm Kuvars Serpme Uygulaması
Epoksi kat yaşken üzerine DEMCO 0,2 – 0,5 mm kuvars, yüzeyde boşluk kalmayacak şekilde eşit dağılımla serpilir. Ertesi gün tutunmayan serbest kuvarslar süpürülerek zeminden uzaklaştırılır, yüzey helikopter ile zımparalanarak çıkıntılar alınır ve endüstriyel vakum ile tamamen temizlenir. Bu uygulamadan sonra zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır.
	Malzeme
	DEMCO 0,2 – 0,5 mm kuru kuvars

	Ekipman
	Süpürge, helikopter (zımpara), endüstriyel vakum

	Bekleme
	6 – 24 saat (hava ve beton sıcaklığına göre)
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Şekil 9. Epoksi kat üzerine kuvars serpme ve ertesi gün yüzeyin temizlenmesi
SARFİYAT   1,50 mm 1,080 kg/m² · 2,00 mm 0,780 kg/m² · 2,50 mm 0,900 kg/m²
ADIM 4   DEMMERG DEMCO EPOX 115 PR Epoksi Kaplama (2. kat – yalnız 2,00 mm ve 2,50 mm)
İkinci kat DEMCO EPOX 115 PR, 3. adımda temizlenmiş kuvarslı yüzeye 2. adımdaki karıştırma ve uygulama esaslarına göre uygulanır. Kuvars serpme (Adım 5) malzeme yaşken, hemen ardından yapılır.
SARFİYAT   2,00 mm 0,600 kg/m² · 2,50 mm 0,700 kg/m²
ADIM 5   DEMMERG DEMCO 0,2 – 0,5 mm Kuvars Serpme Uygulaması (2. kat – yalnız 2,00 mm ve 2,50 mm)
Kuvars serpme, süpürme, helikopter ve vakumla temizlik 3. adımda olduğu gibi yapılır. Bu uygulamadan sonra zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır.
SARFİYAT   2,00 mm 0,900 kg/m² · 2,50 mm 1,050 kg/m²
ADIM 6   DEMMERG DEMCO EPOX 2000 SELF Renkli Ara Kat Epoksi Kaplama
DEMCO EPOX 2000 SELF (A, B, C komponentli) renkli ara kat malzemesinin A bileşeni kendi ambalajında homojen oluncaya kadar karıştırılır; B bileşeninin tamamı karıştırma sürerken A bileşenine boşaltılır ve düşük devirde en az 3 dakika karıştırılır. Kuvars (C bileşeni) kullanılıyorsa karıştırma sırasında eklenir. Karışım 1 dk. dinlendirildikten sonra zemine dökülür, dişli (taraklı) mala veya rakle ile sarfiyata uygun kalınlıkta yayılır ve hemen ardından kirpi rulo ile hava kabarcıkları alınır. Yaş malzeme üzerinde çivili ayakkabı ile çalışılır. Bu uygulamadan sonra zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır.
	Karışım
	A/B 80/20 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü 50 – 90 dk (23 °C)

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, dişli mala veya rakle, kirpi rulo, çivili ayakkabı

	Kalınlık
	1,600 kg/m² sarfiyatla yaklaşık 1 mm kuru film; yalnız yatay yüzeylerde kullanılır
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Şekil 10. Self leveling ara katın yayılması ve kirpi rulo ile hava alınması
SARFİYAT   1,50 mm 0,600 kg/m² · 2,00 mm 0,600 kg/m² · 2,50 mm 1,000 kg/m²
ADIM 7   DEMMERG DEMCO EPOX 160 TIX Son Kat Tekstürlü Epoksi Uygulaması
Sıyırma katı uygulanmış ve son kata hazırlanmış alan tozdan arındırılır. DEMCO EPOX 160 TIX (A, B komponentli) epoksi tekstürlü kaplama malzemesinin B bileşeninin tamamı A bileşeninin kabına dökülür ve düşük devirde en az 3 dakika homojen karıştırılır. Karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra malanın düz tarafı ile yüzeye tatbik edilir, arkasından önce saten rulo ile taranarak eşit dağıtılır, daha sonra mercan rulo ile taranarak homojen tekstür verilir. Tekstürün bütün alanda aynı görünmesi için tarama aynı yönde ve yaş kenar korunarak bitirilir. Bu uygulamadan sonra zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır.
	Karışım
	A/B 87/13 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü 50 – 100 dk (23 °C)

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, mala, saten rulo, mercan rulo

	Film kalınlığı
	Tek katta 0,350 – 0,500 kg/m² ile 220 – 250 µm kuru film



[image: ]
Şekil 11. Tekstürlü son kat (Adım 7) ve UV koruyucu son kat (Adım 8)
SARFİYAT   her üç kalınlıkta 0,550 kg/m²
ADIM 8   DEMMERG DEMCO PUR 412 TOP COAT UV Poliüretan Son Kat Boya Uygulaması
Son kat uygulaması yapılmış zemin epoksi rengini ultraviyole ışınlarından korumak için DEMCO PUR 412 TOP COAT UV (A, B komponentli) ultraviyole koruyucu poliüretan boya malzemesinin A bileşeni kendi ambalajında karıştırılır, B bileşeninin tamamı A bileşeninin kabına dökülür ve düşük devirde en az 3 dakika homojen karıştırılır; gerekirse PUR 1000 THINNER ile en fazla %5 – 10 inceltilir. Uygulama, alttaki epoksi son kat dokunma sertliğine ulaştıktan sonra yapılır. Karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra rulo veya pistole ile ince ve eşit tek kat hâlinde yüzeye tatbik edilir. Bu uygulamadan sonra zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır. Bu uygulama idarenin tercihine göre yapılacaktır.
	Karışım
	A/B 85/15 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü ≥ 4 saat (23 °C)

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, rulo veya pistole

	Film kalınlığı
	Tek katta 0,150 – 0,200 kg/m² ile 45 – 50 µm kuru film



SARFİYAT   her üç kalınlıkta 0,150 kg/m²
7.6. Kalite Kontrol ve Kabul
Uygulama süresince aşağıdaki kontroller yapılır ve sonuçlar uygulama kayıt formuna işlenir. Ölçütleri sağlamayan alanlarda bir sonraki kata geçilmez.
	Kontrol
	Yöntem
	Kabul ölçütü
	Zaman

	Beton yüzey dayanımı
	Pull-off deneyi (TS EN 1542)
	Yüzey çekme dayanımı ≥ 1,5 N/mm²; beton en az C 25
	Uygulama öncesi

	Zemin nemi
	Nem ölçer
	Zemin nemi < %4
	Uygulama öncesi, her gün

	Ortam koşulları
	Termometre, higrometre, yüzey termometresi
	10 – 30 °C; bağıl nem < %80; zemin sıcaklığı çiğ noktasının en az 3 °C üzerinde
	Her kat öncesi

	Malzeme
	Ambalaj etiketi, parti numarası
	Açılmamış orijinal DEMMERG ambalajı, raf ömrü içinde
	Teslimde

	Karışım
	Gözle, süre kontrolü
	Tam takım, en az 3 dk düşük devirde homojen karışım; karışım ömrü içinde tüketim
	Her karışım

	Sarfiyat ve kalınlık
	Kullanılan ambalaj / uygulanan alan; yaş film tarağı
	7.2'deki sarfiyat tablosuna uygun
	Her adım sonunda

	Kat arası bekleme
	Uygulama kaydı
	Uygulama adımlarında ve 7.7'deki kat kabul sürelerinde
	Her kat

	Görünüş
	Gözle
	Renk ve tekstür homojen; kabarcık, iğne deliği, kabarma, rulo izi ve birleşim izi yok
	Son kat sonrası

	Trafiğe açılma
	Uygulama kaydı
	+20 °C'de 24 saat sonra yaya trafiği; 7 gün sonra tam yük
	Teslimde


7.7. Malzeme Teknik Verileri
Epoksi kaplama işinde kullanılacak malzemelerin aşağıdaki teknik verilere uygunluğu aranacaktır.
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DEMCO EPOX 115 PR
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DEMCO EPOX 2000 SELF
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DEMCO EPOX 160 TIX
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DEMCO PUR 412 TOP COAT UV



	Özellik
	DEMCO EPOX 115 PR
	DEMCO EPOX 2000 SELF
	DEMCO EPOX 160 TIX
	DEMCO PUR 412 TOP COAT UV

	Tanım
	Solventsiz saf epoksi astar
	Self leveling solventsiz epoksi
	Tekstürlü solventsiz epoksi
	UV dayanımlı koruyucu boya

	Bileşen sayısı
	2
	2
	2
	2

	Karışım oranı (A/B, ağırlıkça)
	70/30
	80/20
	87/13
	85/15

	Karışım yoğunluğu (g/cm³, 20 °C) (TS EN ISO 2811-1)
	1,08 ± 0,10
	1,65 ± 0,10
	1,85 ± 0,10
	1,30 ± 0,10

	Karışım viskozitesi (mPas, 25 °C) (EN ISO 3219)
	500 – 800
	800 – 1.400
	2.500 – 3.400
	200 – 450

	Karışım ömrü (23 °C, 100 ml) (DIN 16945)
	40 – 60 dk
	50 – 90 dk
	50 – 100 dk
	≥ 4 saat

	Dokunma kuruması (23 °C) (TS 4317)
	10 – 12 saat
	8 – 10 saat
	8 – 10 saat
	3 – 5 saat

	Kat kabul / sonraki kata geçiş
	Epoksi kat: 2 – 4 saat; poliüretan kat: 12 – 24 saat
	6 – 24 saat
	6 – 24 saat
	8 – 24 saat

	Tam sertleşme
	1 hafta
	1 hafta
	1 hafta
	1 hafta

	İnceltici
	Tinerle inceltilmez
	Tinerle inceltilmez
	Tinerle inceltilmez
	PUR 1000 THINNER ile en fazla %5 – 10

	VOC (g/l) (TS EN ISO 11890-1)
	< 50
	< 50
	< 50
	< 50

	LEED gereklilikleri
	Karşılar
	Karşılar
	Karşılar
	Karşılar

	Depolama (15 – 25 °C, açılmamış ambalaj)
	1 yıl
	1 yıl
	1 yıl
	6 ay

	Ambalaj
	20 kg (A: 14 kg / B: 6 kg)
	20 kg (A: 16 kg / B: 4 kg)
	20 kg (A: 17,40 kg / B: 2,60 kg)
	20 kg (A: 17 kg / B: 3 kg)


Mekanik ve performans özellikleri
	Ürün
	Özellik (deney yöntemi)
	Değer

	DEMCO EPOX 115 PR
	Yapışma dayanımı, pull-off (ISO 4624)
	> 1,5 N/mm² (betondan kopma)

	
	Alt zemin dayanım şartı
	Basınç ≥ 25 N/mm², yüzey çekme ≥ 1,5 N/mm²

	
	Shore D sertliği (ASTM D 2240)
	~ 70

	DEMCO EPOX 2000 SELF
	Basınç dayanımı (EN 196-1, 28 gün, +23 °C)
	50 N/mm²

	
	Eğilmede çekme dayanımı (EN 196-1, 28 gün, +23 °C)
	25 N/mm²

	
	Yapışma dayanımı, pull-off (TS EN 1542)
	≥ 1,5 N/mm²

	
	Darbe dayanımı (ISO 6272, 14 gün)
	~ 10 Nm

	
	Aşınma dayanımı (Taber, CS17, 1 kg, 1000 devir, ASTM D 4060)
	~ 40 mg

	
	Shore D sertliği (ASTM D 2240)
	~ 76

	
	Kaymazlık, düz yüzey (DIN 51130)
	R9

	
	Kullanım sıcaklığı, kuru ısı
	Sürekli +50 °C; ≤ 7 gün +80 °C; ≤ 12 saat +100 °C

	
	Kullanım sıcaklığı, ıslak ısı
	Ara sıra ≤ +80 °C (buharla temizlik)

	
	Trafiğe açılma (+20 °C)
	Yaya ~ 24 saat; hafif trafik ~ 4 gün; tam kür ~ 7 gün

	
	Trafiğe açılma (+10 °C)
	Yaya ~ 72 saat; hafif trafik ~ 6 gün; tam kür ~ 10 gün

	DEMCO EPOX 160 TIX
	Yapışma dayanımı, pull-off (TS EN 1542)
	> 2 N/mm²

	
	Aşınma dayanımı (Taber, CS17, 1 kg, 1000 devir, ASTM D 4060)
	~ 35 – 40 mg

	
	Shore D sertliği (ASTM D 2240)
	~ 73

	
	Kaymazlık, tekstürlü son kat (DIN 51130)
	R9

	
	Trafiğe açılma (+20 °C)
	Yaya ~ 24 saat; hafif trafik ~ 4 gün; tam kür ~ 7 gün

	DEMCO PUR 412 TOP COAT UV
	Aşınma dayanımı (Taber, CS17, 1 kg, 1000 devir, ASTM D 4060)
	~ 30 mg


8. Bayındırlık Birim Fiyat Pozları
Sistemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat Birim Fiyatları'ndaki karşılıkları aşağıda verilmiştir. Metrajda kaplama yapılan yüzey alanı (m²) esas alınır.
Uygulama pozları
	İş kalemi / ürün
	Poz No
	Poz tanımı (ÇŞB İnşaat Birim Fiyatları)
	Birim

	Epoksi otopark kaplaması, 2,50 mm
	15.190.1014
	2,5 mm kalınlıkta self leveling Epoksi esaslı zemin kaplaması yapılması
	m²

	Epoksi otopark kaplaması, 1,50 mm ve 2,00 mm
	Özel poz
	Bakanlık birim fiyatlarında bu kalınlıklar için poz bulunmamaktadır; idarece özel poz olarak fiyatlandırılır. 15.190.1014 analizi, malzeme miktarları 7.2'deki tabloya göre düzenlenerek esas alınabilir.
	m²

	UV koruyucu poliüretan son kat (Adım 8, idarenin tercihine göre)
	15.190.1017
	Epoksi esaslı zemin kaplamalar üzeri poliüretan esaslı, UV dayanımlı, renkli, elastik, mat görünümlü, iki bileşenli son kat kaplama malzemesi ile kaplama yapılması
	m²


Analizde kullanılan malzeme rayiçleri
	İş kalemi / ürün
	Poz No
	Poz tanımı (ÇŞB İnşaat Birim Fiyatları)
	Birim

	DEMCO EPOX 115 PR
	10.300.2152
	Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (TS EN 1504-2)
	kg

	DEMCO EPOX 2000 SELF
	10.300.2153
	Epoksi esaslı (self leveling) zemin kaplaması (iki bileşenli)
	kg


15.190.1014 pozuna derz profili, derz kesimi, süpürgelik ve tamir işleri dahil değildir; bu imalatlar 2. ve 4. bölümlerde belirtildiği şekilde ayrıca ölçülür. Poz numaraları 2026 yılı Bakanlık birim fiyatlarına göredir; birim fiyatlar her ay güncellendiğinden şartnamede fiyat verilmemiştir.
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o Beton zemin
En az C 25, tercihen C 30 — C 35; shot blast / slim ile hazirlanmig
€X) DEMCO EPOX 115 PR + kuvars
1. kat epoksi + 0,2 — 0,5 mm kuvars serpme
DEMCO EPOX 115 PR + kuvars
2. kat (yalniz 2,00 ve 2,50 mm) DEMCO PUR 412 TOP COAT UV ¢
:j) DEMCO EPOX 2000 SELF UV koruyucu son kat (tercihe bagl
Renkli epoksi ara kat
¥d DEMCO EPOX 160 TIX

Teksturlt epoksi son kat

letm olgeksizdir; katman kalinliklari okunabilirlik igin baydatalmastir. 2,50 mm sistem gésterilmistir.
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Kapali devre shot blast
islem gérmemis yiizey Celik bilye puskirtme; toz hortumla vakuma gekilir
Kaymak tabakasi, Kir, yag ve gevsek kisimlar

ilerleme y6nu
—

Endistriyel

SHOT BLAST

Yontem betonun durumuna gore segilir Piriizlendirilmis, agik g6zenekli, saglam beton yiizey
Vakumlu slim (elmas taslama) veya shot blast Kaplama saglam betona yapilir; yag emmis kisimlar uzaklastirihr
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Dustik devirli mikser

o B bileseninin tamami A kabina bosaltilir
Bilesenler ambalajdaki oranlariyla, tam takim karigtirilir

o Dusiik devirde, en az 3 dakika karistinllir
Hava kabarcigi olusmamasi igin yiksek devir kullaniimaz

o Kuvars (C bilegeni) gerekiyorsa karistirirken eklenir
Homojen olana kadar karigtirmaya devam edilir

o 1 dakika dinlendirilip karigim omrii iginde uygulanir
Hazirlanan karigim bekletiimeden tamamen tuketilir
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@ Epoksi kat + kuvars serpme Serbest kuvars uzaklagtirilir
Tarakl mala ile yayilan yas film tGzerine kuvars serpilir Yuzey helikopter ile zimparalanir ve vakumla temizlenir

Helikopter

A.O.O

Gomiulu kuvars, sonraki kat igin
plruzlt ve saglam bir ylizey olusturur.

DEMCO EPOX 115 PR 0,2 - 0,5 mm kuvars
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Kirpi rulo ile hava alma Digli mala / rakle ile yayma
Hava kabarciklari yuzeye ¢ikarilip patlatilir; Malzeme dokilerek sarfiyata uygun
diz, gdzeneksiz ylzey elde edilir kalinlikta homojen yayilir

Hava kabarciklar

TR 2P0
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DEMCO EPOX 2000 SELF: 1,600 kg/m? sarfi yatla yaklasik 1 mm Kkuru fi Im elde edilir. Malzeme yatay zeminler igindir;
dik yuzeylerde akma ve sarkma yapar.
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