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	Sistem
	Self leveling, solventsiz, düz bitişli epoksi zemin kaplama (3,00 ve 4,00 mm: kuvars serpmeli alt katlı)

	Kaplama kalınlığı
	1,50 mm · 3,00 mm · 4,00 mm

	Uygulama alanı
	Ağır mekanik etkilere maruz kalan zeminler

	Bitiş
	Renkli, düz epoksi self leveling yüzey; idarenin tercihine göre UV koruyucu poliüretan son kat

	Ürünler
	DEMCO EPOX 100 PR · DEMCO EPOX 115 PR · DEMCO EPOX 2001 SELF/MID COAT · DEMCO EPOX 2000 SELF · DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S · DEMCO PUR 400 TOP COAT UVM/S

	Bayındırlık pozu
	Özel poz (15.190.1014 analizi esas alınır) · 15.190.1017 (UV koruyucu son kat) · ayrıntı 8. bölümde

	Revizyon
	00 · 31.10.2026



1. Genel Notlar
Betonun mukavemeti epoksi kaplamalar için uygun olmalıdır, dolayısıyla kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 – C 35 standardında olmalı, yüzeyde (kaymak tabakası) gevşek kısım olmamalı, epoksi/poliüretan kaplama yapılacak beton, düzgün perdahlanmış ve tepsi yapılmış olarak hazırlanmalı. Uygulama öncesi yüzey kir, yağ, toz ve nemden arındırılmış olmalı, gevşek tabakalar uzaklaştırılmalı, ana beton bulunmamalı ve kaplama sağlam betona yapılmalıdır. Uygulama yapılacak beton yeni veya ortam nemli ise nem ölçme cihazları ile betonun nemi ölçülerek kaplamaya uygun nem oranında olup olmadığı kontrol edilmelidir, yeni dökülmüş beton yüzeylerde betonun priz süresi 21 gün beklenecek, zemin rutubet azami değeri % 4, uygulama yapılacak zemin sıcaklığı 10-30 °C değerlerinde olmalıdır. Rutubetin yüksek olduğu beton yüzeylerde kaplama işi yapılmayacak. Epoksi/poliüretan uygulama işi için betonun rutubet ve sıcaklık ideal değerlere ulaşması beklenecek. Çok parlak yüzeylere epoksi ve poliüretan kaplama yapılmamalı, epoksi/poliüretan kaplanacak beton yüzeylerde belli bir pürüzlülük sağlanmalı, şayet beton yüzey düzgün ve parlak olarak bitirilmiş veya herhangi bir kaplama yapılmış ise, betonun durumuna göre slim / blast-track / freze yapılarak pürüzlendirilmeli ve kalkan kısımlar tamamen satıhtan uzaklaştırılmalıdır.
2. Epoksi Tamir Harçları
Beton zeminde var olan çatlaklar "V" şeklinde fleks ile açılacak, oyuklar ve kırıklar endüstriyel vakum makinesi ile tozu alınarak DEMMERG DEMCO EPOX 213 REPAIR Epoksi Tamir Malzemesi ile tamir edilecek. Tamir bölgesi ürün föyüne uygun olarak astarlandıktan sonra DEMCO EPOX 213 REPAIR'in A ve B bileşenleri düşük devirde 2 – 3 dakika karıştırılır, karıştırma sürerken C bileşeni (kuvars dolgu) yavaş yavaş eklenir ve homojen olana kadar 3 – 4 dakika daha karıştırılır. Harç spatula, rakle veya mala ile uygulanıp yüzeyle aynı seviyede tesviye edilir; üzerine 12 – 24 saat sonra kat atılır. Tamir malzemesi kullanıldığı kadar birim fiyat üzerinden fatura edilecektir.
	Karışım
	A/B/C 43/7/50 (ağırlıkça); karışım ömrü 60 – 90 dk (23 °C)

	Ekipman
	Fleks (taşlama), endüstriyel vakum, düşük devirli mikser, spatula / rakle / mala

	Sonraki kat
	12 – 24 saat; yapışma dayanımı > 2 N/mm² (TS EN 1542)
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Şekil 1. Çatlak tamiri: V kesim, temizlik ve epoksi tamir harcı ile dolgu
3. Uygulama Yapılacak Zemin ve Alanlar
Uygulanacak zemin ve ortamın sıcaklığı 10 °C - 30 °C olmalıdır. Uygulamadan sonra 24 saat dokunulmamalı ve üstüne basılmamalıdır. Epoksi/poliüretan kaplamalarda ortam sıcaklığının 20 °C olduğu durumlarda tam sertleşme süresi 7 gündür, bu süre zarfında ağır yük trafiği, yağ, su, kimyasallar ile teması olmayacaktır. Uygulama yapılacak alanlarda uygulama firması dışında başka taşeron firma bulunmayacaktır. Uygulamada DEMMERG marka epoksi malzeme kullanılacaktır.
4. Uygulama Düzeni ve Müteahhidin Sorumlulukları
Standartlar: Yapılacak imalatların tamamı TS, BS, DIN ve inşaat sektöründe geçerli şartname, talimat ve yönetmeliklere uygun olacaktır; işin gereğine göre uyulması zorunlu olup burada yazılmamış standart, yönetmelik ve talimatlar da geçerlidir. Müteahhit firma, malzeme temininden bitmiş vaziyette teslimine kadar imalatlarını korumakla yükümlüdür.
Teknik personel ve malzeme: Uygulamanın başlangıcından sonuna kadar bir inşaat mühendisi veya inşaat teknikeri tam zamanlı olarak çalışmalara refakat edecektir; teknik personel refakati olmadan herhangi bir işe başlanamaz. Malzemeler kesinlikle mühürlü ve firma amblemli orijinal ambalajında şantiyeye gelecek, ambalajlar kontrol edilecek ve kontrol mühendisinden onay alınarak açılacaktır.
Ayırma ve çalışma günleri: Kaplama yapılmadan önce bölgenin naylon ile ayrılması (separasyon) müteahhit firma tarafından yapılacak, bunun için ek ücret talep edilmeyecektir. Verilecek birim fiyat bayram, pazar ve resmî tatil günlerindeki çalışmalar dikkate alınarak verilmelidir; bu günlerdeki çalışmalar için ek ücret talep edilmeyecektir.
Kapak tespiti: Çalışma yapılacak bölgedeki ızgara ve muayene bacası kapakları açılacak, kapaklar bölgeden uzaklaştırılmadan epoksi işlemine başlanmayacaktır. Epoksi imalatı boyunca kapak boşluklarında gerekli iş güvenliği tedbirleri alınmalı; imalat bittikten sonra kapak kenarı ve muayene bacası içi temizlenerek kapaklar, yapılan epoksi çizilmeden yerlerine monte edilmelidir.
5. Süpürgelik / Derz Uygulaması
Süpürgelik (pahlı) ve derz uygulaması kontrol tarafından gerek görüldüğü takdirde imalatı gerçekleşecektir, ilgili imalatlar için hak ediş birim fiyat üzerinden mtul hesabı ile fatura edilecektir. Pahlı süpürgelikte duvar–zemin birleşimindeki keskin köşe epoksi harç ile eğimli dolgu (pah) yapılarak yuvarlatılır; zemin kaplaması pah üzerinden süpürgeliğe kesintisiz devam ettirilir ve süpürgelik üst bitişi düz bir çizgide sonlandırılır.
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Şekil 2. Pahlı süpürgelik detayı (ölçeksiz)
6. UV Koruyucu Boya
Kaplama yapılan zeminlerde ultraviyolenin neden olacağı, epoksi kaplamanın renk değişimini engellemek için kullanılır. Kontrol tarafından talep edilmesi hâlinde imalatı gerçekleşecektir, ilgili imalat için m² birim fiyatı kullanılacaktır.
7. Epoksi Self Leveling Zemin Kaplaması
7.1. Kaplamanın Tanımı
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Şekil 3. Epoksi self leveling zemin kaplama uygulaması
Ağır mekanik etkilere maruz kalan zeminler için kullanılan, epoksi esaslı, solventsiz, renkli, düz bitişli, temizlenmesi kolay, tozuma yapmayan, zeminde oluşturduğu film tabakası nedeniyle geçirimsizlik sağlayan zemin kaplama sistemidir. Tercihe göre kaplamadan sonra ultraviyoleden korumak için DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S (1,50 ve 3,00 mm) veya DEMCO PUR 400 TOP COAT UVM/S (4,00 mm) malzemesi kullanılmalıdır.
7.2. Kaplama Kalınlıkları ve Sarfiyatlar
Şartname üç kaplama kalınlığı için geçerlidir. Kalınlığa göre uygulanacak adımlar ve sarfiyatlar (kg/m²) aşağıdaki tablodadır; adım numaraları Uygulama bölümündeki adım numaralarıyla aynıdır.
	Adım
	Uygulama
	1,50 mm
	3,00 mm
	4,00 mm

	2
	DEMCO EPOX 100 PR emprenye astar
	uygulanmaz
	0,350
	0,400

	3
	DEMCO EPOX 115 PR epoksi astar / kaplama (4,00 mm: 0,500 astar + 0,500 kuvars dolgu)
	0,300
	1,100
	1,000

	4
	DEMCO 0,2 – 0,5 mm kuvars serpme
	uygulanmaz
	1,650
	2,200

	5
	Sıyırma / ara kat: DEMCO EPOX 115 PR (1,50 mm) · DEMCO EPOX 2000 SELF (3,00 mm) · DEMCO EPOX 2001 SELF/MID COAT + 0,500 kuvars dolgu (4,00 mm)
	0,600
	0,600
	1,100

	6
	DEMCO EPOX 2000 SELF self leveling kaplama (4,00 mm: 2,000 + 0,600 kuvars dolgu)
	1,600
	2,500
	2,600

	7
	UV koruyucu son kat (idarenin tercihine göre): DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S (1,50 ve 3,00 mm) · DEMCO PUR 400 TOP COAT UVM/S (4,00 mm)
	0,150
	0,150
	0,150

	
	Toplam (7. adım hariç)
	2,500
	6,200
	7,300


2. ve 4. adımlar yalnız 3,00 mm ve 4,00 mm kalınlıkta uygulanır. 4,00 mm sistemde 3., 5. ve 6. adımların sarfiyatına karışıma eklenen kuvars dolgu dahildir; emprenye astar 0,300 – 0,500 kg/m² aralığında, ortalama 0,400 kg/m² alınmıştır. Toplamlar, tablodaki sarfiyatların toplamıdır.
7.3. Sistem Kesiti
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Şekil 4. Sistem kesiti, 4,00 mm (ölçeksiz)
Katmanlar üstten alta uygulama sırasının tersine gösterilmiştir; sağdaki sütunlar katmanın hangi kalınlıkta uygulandığını belirtir.
	
	Adım
	Katman
	1,50 mm
	3,00 mm
	4,00 mm

	
	7
	DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S · DEMCO PUR 400 TOP COAT UVM/S
UV koruyucu poliüretan son kat (idarenin tercihine göre); 1,50 / 3,00 mm: PUR 410, 4,00 mm: PUR 400
	●
	●
	●

	
	6
	DEMCO EPOX 2000 SELF
Renkli self leveling epoksi kaplama
	●
	●
	●

	
	5
	Sıyırma / ara kat
1,50 mm: DEMCO EPOX 115 PR · 3,00 mm: DEMCO EPOX 2000 SELF · 4,00 mm: DEMCO EPOX 2001 SELF/MID COAT + kuvars
	●
	●
	●

	
	3–4
	DEMCO EPOX 115 PR + 0,2 – 0,5 mm kuvars
Epoksi astar / kaplama (4,00 mm: kuvars dolgulu); kuvars serpme yalnız 3,00 ve 4,00 mm
	●
	●
	●

	
	2
	DEMCO EPOX 100 PR
Solventsiz emprenye epoksi astar
	–
	●
	●

	
	1
	Beton zemin
En az C 25, tercihen C 30 – C 35; slim / blast-track / freze ile hazırlanmış
	●
	●
	●



7.4. Uygulama Koşulları
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Şekil 5. Uygulama koşulları
Koşullar her kat öncesinde ölçülür ve uygulama kayıt formuna işlenir. Ortam ve beton yüzey sıcaklığı +10 °C ile +30 °C arasında, beton nemi koşulsuz ağırlıkça ≤ %4, ortam bağıl nemi < %80 olmalıdır; DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S son katı uygulanırken ortam bağıl nemi %65'in altında olmalıdır. Zemin sıcaklığı yoğuşma (çiğ noktası) sıcaklığının en az 3 °C üzerinde olmalı, yoğuşma riski bulunan saatlerde uygulama yapılmamalıdır. Ortam ve zemin sıcaklığının 10 – 30 °C aralığı dışına çıkması, bağıl nemin uygulamaya uygun olmaması, şiddetli yağmur ve zemindeki ıslaklığın engellenememesi ile kuvvetli rüzgâr hâllerinde çalışma durdurulur.
Uygulama yapılan yerin en az 10 °C ısıda olması sağlanmalı, içinden su geçen ısıtma veya su taşıyan tesisat ve ekipmanlar uygulama süresince kaçak yapmayacak şekilde kontrol altına alınmalıdır; gerekirse ısıtıcılar müteahhit firma tarafından birim fiyata ilave edilmeden sağlanır. Uygulama yapılacak ortam tamamen kuru olmalıdır. Uygulamadan sonra 24 saat boyunca yüzeye dokunulmamalı ve yüzey su ile temas etmemelidir; +20 °C'de tam sertleşme süresi 7 gündür ve bu süre içinde kimyasallarla temas engellenmeli, dökülen veya sıçrayan kimyasallar hemen uzaklaştırılıp zemin temizlenmelidir. Bu koşulların sağlanması ve kontrolü müteahhit firmanın sorumluluğundadır.
7.5. Uygulama
ADIM 1   Yüzey Hazırlığı ve Temizliği
Beton yüzeydeki kaymak tabakası, kir, yağ, kür malzemesi, eski kaplama kalıntıları ve gevşek tabakalar mekanik yöntemle uzaklaştırılır. Yüzey, betonun dozaj kalitesi ve yüzey durumuna bağlı olarak vakumlu slim (elmas taşlama) veya blast-track (kapalı devre çelik bilye püskürtme) ile, gerektiğinde freze ile pürüzlendirilerek kaplamanın tutunacağı açık gözenekli, sağlam ve pürüzlü bir yüzey elde edilir. Yağ emmiş ve sağlam olmayan kısımlar sağlam betona kadar uzaklaştırılır. Yüzey tozları endüstriyel vakum makinesi ile tamamen alınır. Hazırlanan yüzeyde kaplamaya başlamadan önce 7.6'daki ön kontroller yapılır.
	Ekipman
	Vakumlu slim (elmas taşlama) veya kapalı devre blast-track (shot blast) makinesi, gerektiğinde freze; endüstriyel vakum

	Kabul
	Kaymak tabakası ve gevşek kısım kalmamış, tozdan arındırılmış pürüzlü yüzey; yüzey çekme dayanımı ≥ 1,5 N/mm²
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Şekil 6. Yüzey hazırlığı: blast-track (shot blast) ile pürüzlendirme ve toz toplama
ADIM 2   DEMMERG DEMCO EPOX 100 PR Solventsiz Emprenye Epoksi Astar (yalnız 3,00 mm ve 4,00 mm)
Yüzey hazırlığından bir gün sonra DEMCO EPOX 100 PR (A, B komponentli) malzemesinin A bileşeni kendi ambalajında karıştırılır, B bileşeninin tamamı A bileşeninin kabına boşaltılır ve düşük devirli mikser ile hava kabarcığı girmeyecek şekilde en az 3 dakika homojen karıştırılır. Karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra zemine taraklı mala ile, betona emprenye olacak şekilde uygulanır. Emprenye astar düşük viskoziteli saf epoksidir; uygulama sırasında kesinlikle malzemeye kuvars ilavesi yapılmaz. Bu uygulamadan sonra zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır.
	Karışım
	A/B 66,66/33,34 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü 20 – 40 dk (23 °C)

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, taraklı mala

	Bekleme
	6 – 24 saat (hava ve beton sıcaklığına göre); epoksi kat kabulü en az 2 – 4 saat
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Şekil 7. İki bileşenli malzemelerin karıştırılması (bütün adımlarda geçerlidir; emprenye astara kuvars eklenmez)
SARFİYAT   3,00 mm 0,350 kg/m² · 4,00 mm 0,400 kg/m² (0,300 – 0,500)
ADIM 3   DEMMERG DEMCO EPOX 115 PR Epoksi Astar / Kaplama
Bir gün sonra (1,50 mm sistemde hazırlanmış beton yüzeye, 3,00 ve 4,00 mm sistemde emprenye astar üzerine) DEMCO EPOX 115 PR (A, B, C komponentli) malzemesinin B bileşeninin tamamı A bileşeninin kabına boşaltılır ve düşük devirde en az 3 dakika homojen karıştırılır; 4,00 mm sistemde kuvars dolgu (C bileşeni, 0,500 kg/m²) karıştırma sırasında eklenir. Karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra zemine taraklı mala ile, kalınlığa göre 7.2'deki sarfiyatta ve homojen olarak yayılır; uygulama yaş kenar korunarak şeritler hâlinde yürütülür. 1,50 mm sistemde bu kat astar olarak uygulanır ve zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır; 3,00 ve 4,00 mm sistemde kuvars serpme (Adım 4) malzeme yaşken, hemen ardından yapılır.
	Karışım
	A/B 70/30 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü 40 – 60 dk (23 °C)

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, taraklı mala

	Sonraki adım
	1,50 mm: 6 – 24 saat sonra Adım 5 · 3,00 / 4,00 mm: yaşken kuvars serpme (Adım 4)



SARFİYAT   1,50 mm 0,300 · 3,00 mm 1,100 · 4,00 mm 1,000 kg/m² (0,500 astar + 0,500 kuvars)
ADIM 4   DEMMERG DEMCO 0,2 – 0,5 mm Kuvars Serpme Uygulaması (yalnız 3,00 mm ve 4,00 mm)
Epoksi kat yaşken üzerine DEMCO 0,2 – 0,5 mm kuvars, yüzeyde boşluk kalmayacak şekilde eşit dağılımla serpilir. Ertesi gün tutunmayan serbest kuvarslar süpürülerek zeminden uzaklaştırılır, yüzey helikopter ile zımparalanarak çıkıntılar alınır ve endüstriyel vakum ile tamamen temizlenir. Bu uygulamadan sonra zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır.
	Malzeme
	DEMCO 0,2 – 0,5 mm kuru kuvars

	Ekipman
	Süpürge, helikopter (zımpara), endüstriyel vakum

	Bekleme
	6 – 24 saat (hava ve beton sıcaklığına göre)
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Şekil 8. Epoksi astar üzerine kuvars serpme ve ertesi gün yüzeyin temizlenmesi
SARFİYAT   3,00 mm 1,650 kg/m² · 4,00 mm 2,200 kg/m²
ADIM 5   DEMMERG DEMCO Epoksi Sıyırma / Ara Kat Uygulaması
Ara kat uygulaması olarak kalınlığa göre 1,50 mm sistemde DEMCO EPOX 115 PR sıyırma kaplama, 3,00 mm sistemde DEMCO EPOX 2000 SELF sıyırma kaplama, 4,00 mm sistemde DEMCO EPOX 2001 SELF/MID COAT renkli ara kat (0,600 kg/m² ara kat + 0,500 kg/m² kuvars dolgu) uygulanır. Malzemenin (A, B, C komponentli) A bileşeni kendi ambalajında karıştırılır, B bileşeninin tamamı A bileşenine boşaltılır ve düşük devirde en az 3 dakika homojen karıştırılır; kuvars (C bileşeni) karıştırma sırasında eklenir. Karışım 1 dk. dinlendirildikten sonra zemine taraklı mala ile uygulanır ve malanın düz tarafıyla sıyrılarak alttaki yüzeyin boşlukları doldurulur. Bu uygulamadan sonra zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır.
	Karışım
	A/B (ağırlıkça) ve karışım ömrü (23 °C): 115 PR 70/30, 40 – 60 dk · 2000 SELF 80/20, 50 – 90 dk · 2001 SELF/MID COAT 86/14, 40 – 70 dk; düşük devirde en az 3 dk

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, taraklı mala, mala



SARFİYAT   1,50 mm 0,600 · 3,00 mm 0,600 · 4,00 mm 1,100 kg/m² (0,600 ara kat + 0,500 kuvars)
ADIM 6   DEMMERG DEMCO EPOX 2000 SELF LEVELING Epoksi Kaplama
DEMCO EPOX 2000 SELF (A, B, C komponentli) self leveling epoksi malzemesinin A bileşeni kendi ambalajında homojen oluncaya kadar karıştırılır; B bileşeninin tamamı karıştırma sürerken A bileşenine boşaltılır ve düşük devirde en az 3 dakika karıştırılır. Kuvars (C bileşeni; 4,00 mm sistemde 0,600 kg/m²) karıştırma sırasında eklenir. Karışım 1 dk. dinlendirildikten sonra zemine dökülür, dişli (taraklı) mala veya rakle ile sarfiyata uygun kalınlıkta yayılır ve hemen ardından kirpi rulo ile hava kabarcıkları alınır. Yaş malzeme üzerinde çivili ayakkabı ile çalışılır; uygulama yaş kenar korunarak yürütülür ve birleşim izi bırakılmaz. Bu uygulamadan sonra zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır.
	Karışım
	A/B 80/20 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü 50 – 90 dk (23 °C)

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, dişli mala veya rakle, kirpi rulo, çivili ayakkabı

	Kalınlık
	1,600 kg/m² sarfiyatla yaklaşık 1 mm kuru film; yalnız yatay yüzeylerde kullanılır
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Şekil 9. Self leveling katın dişli mala / rakle ile yayılması ve kirpi rulo ile hava alınması
SARFİYAT   1,50 mm 1,600 · 3,00 mm 2,500 · 4,00 mm 2,600 kg/m² (2,000 + 0,600 kuvars)
ADIM 7   DEMMERG DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S veya DEMCO PUR 400 TOP COAT UVM/S Poliüretan Son Kat Boya Uygulaması
Son kat uygulaması yapılmış zemin epoksi rengini ultraviyole ışınlarından korumak için 1,50 ve 3,00 mm sistemde DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S, 4,00 mm sistemde DEMCO PUR 400 TOP COAT UVM/S (A, B komponentli) ultraviyole koruyucu poliüretan boya malzemesi kullanılır. A bileşeni kendi ambalajında karıştırılır, B bileşeninin tamamı A bileşeninin kabına dökülür ve düşük devirde en az 3 dakika homojen karıştırılır; gerekirse PUR 1000 THINNER ile en fazla %5 – 10 inceltilir. Uygulama, alttaki self leveling kat dokunma sertliğine ulaştıktan sonra yapılır. Karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra rulo veya pistole ile ince ve eşit tek kat hâlinde yüzeye tatbik edilir. Bu uygulamadan sonra zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır. Bu uygulama idarenin tercihine göre yapılacaktır.
	Karışım
	A/B 80/20 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü PUR 410 TOP COAT UV /S ≥ 4 saat, PUR 400 TOP COAT UVM/S ≥ 120 dk (23 °C)

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, kısa tüylü rulo veya pistole

	Film kalınlığı
	Tek katta 0,150 – 0,200 kg/m² ile 50 – 55 µm kuru film

	Ortam nemi
	PUR 410 TOP COAT UV /S: bağıl nem < %65 · PUR 400 TOP COAT UVM/S: bağıl nem < %80
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Şekil 10. UV koruyucu poliüretan son katın uygulanması (Adım 7)
SARFİYAT   üç kalınlıkta da 0,150 kg/m²
7.6. Kalite Kontrol ve Kabul
Uygulama süresince aşağıdaki kontroller yapılır ve sonuçlar uygulama kayıt formuna işlenir. Ölçütleri sağlamayan alanlarda bir sonraki kata geçilmez.
	Kontrol
	Yöntem
	Kabul ölçütü
	Zaman

	Beton yüzey dayanımı
	Pull-off deneyi (TS EN 1542)
	Yüzey çekme dayanımı ≥ 1,5 N/mm²; beton en az C 25
	Uygulama öncesi

	Zemin nemi
	Nem ölçer
	Beton nemi ağırlıkça ≤ %4
	Uygulama öncesi, her gün

	Ortam koşulları
	Termometre, higrometre, yüzey termometresi
	10 – 30 °C; bağıl nem < %80 (PUR 410 son katta < %65); zemin sıcaklığı çiğ noktasının en az 3 °C üzerinde
	Her kat öncesi

	Malzeme
	Ambalaj etiketi, parti numarası, mühür
	Açılmamış, mühürlü orijinal DEMMERG ambalajı, raf ömrü içinde; kontrol mühendisi onayıyla açılır
	Teslimde

	Karışım
	Gözle, süre kontrolü
	Tam takım, en az 3 dk düşük devirde homojen karışım; karışım ömrü içinde tüketim
	Her karışım

	Sarfiyat ve kalınlık
	Kullanılan ambalaj / uygulanan alan; yaş film tarağı
	7.2'deki sarfiyat tablosuna uygun
	Her adım sonunda

	Kat arası bekleme
	Uygulama kaydı
	Uygulama adımlarında ve 7.7'deki kat kabul sürelerinde
	Her kat

	Görünüş
	Gözle
	Renk homojen, düz yüzey; kabarcık, iğne deliği, kabarma, mala / rulo izi ve birleşim izi yok
	Son kat sonrası

	Trafiğe açılma
	Uygulama kaydı
	+20 °C'de 24 saat sonra yaya trafiği; 7 gün sonra tam yük
	Teslimde


7.7. Malzeme Teknik Verileri
Epoksi kaplama işinde kullanılacak malzemelerin aşağıdaki teknik verilere uygunluğu aranacaktır.
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DEMCO EPOX 100 PR
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DEMCO EPOX 115 PR
	[image: ]
DEMCO EPOX 2001 SELF/MID COAT
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DEMCO EPOX 2000 SELF
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DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S
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DEMCO PUR 400 TOP COAT UVM/S



	Özellik
	DEMCO EPOX 100 PR
	DEMCO EPOX 115 PR
	DEMCO EPOX 2001 SELF/MID COAT
	DEMCO EPOX 2000 SELF
	DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S
	DEMCO PUR 400 TOP COAT UVM/S

	Tanım
	Solventsiz emprenye epoksi astar
	Solventsiz saf epoksi astar
	Solventsiz dolgulu epoksi ara / sıyırma katı
	Self leveling solventsiz epoksi
	UV dayanımlı akrilik alifatik poliüretan son kat
	UV dayanımlı elastik, mat poliüretan son kat

	Bileşen sayısı
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Karışım oranı (A/B, ağırlıkça)
	66,66/33,34
	70/30
	86/14
	80/20
	80/20
	80/20

	Karışım yoğunluğu (g/cm³, 20 °C) (TS EN ISO 2811-1)
	1,08 ± 0,10
	1,08 ± 0,10
	1,75 ± 0,10
	1,65 ± 0,10
	1,20 ± 0,10
	1,20 ± 0,10

	Karışım viskozitesi (mPas, 25 °C) (EN ISO 3219)
	200 – 350
	500 – 800
	800 – 1.400
	800 – 1.400
	200 – 400
	300 – 600

	Karışım ömrü (23 °C, 100 ml) (DIN 16945)
	20 – 40 dk
	40 – 60 dk
	40 – 70 dk
	50 – 90 dk
	≥ 4 saat
	≥ 120 dk

	Dokunma kuruması (23 °C) (TS 4317)
	10 – 12 saat
	10 – 12 saat
	8 – 10 saat
	8 – 10 saat
	3 – 5 saat
	8 – 10 saat

	Kat kabul / sonraki kata geçiş
	Epoksi kat: 2 – 4 saat; poliüretan kat: 12 – 24 saat
	Epoksi kat: 2 – 4 saat; poliüretan kat: 12 – 24 saat
	6 – 24 saat
	6 – 24 saat
	8 – 24 saat
	12 – 24 saat

	Tam sertleşme
	1 hafta
	1 hafta
	1 hafta
	1 hafta
	1 hafta
	1 hafta

	İnceltici
	Tinerle inceltilmez
	Tinerle inceltilmez
	Tinerle inceltilmez
	Tinerle inceltilmez
	PUR 1000 THINNER ile en fazla %5 – 10
	PUR 1000 THINNER ile en fazla %5 – 10

	Depolama (15 – 25 °C, açılmamış ambalaj)
	1 yıl
	1 yıl
	1 yıl
	1 yıl
	6 ay
	6 ay

	Ambalaj
	18 kg (A: 12 kg / B: 6 kg)
	20 kg (A: 14 kg / B: 6 kg)
	20 kg (A: 16,80 kg / B: 3,20 kg)
	20 kg (A: 16 kg / B: 4 kg)
	20 kg (A: 16 kg / B: 4 kg)
	20 kg (A: 16 kg / B: 4 kg)


Mekanik ve performans özellikleri
	Ürün
	Özellik (deney yöntemi)
	Değer

	DEMCO EPOX 100 PR
	Yapışma dayanımı, pull-off (TS EN 1542)
	> 2 N/mm²

	
	VOC (TS EN ISO 11890-1); LEED
	< 50 g/l; LEED gerekliliklerini karşılar

	DEMCO EPOX 115 PR
	Yapışma dayanımı, pull-off (ISO 4624)
	> 1,5 N/mm² (betondan kopma)

	
	Alt zemin dayanım şartı
	Basınç ≥ 25 N/mm², yüzey çekme ≥ 1,5 N/mm²

	
	Shore D sertliği (ASTM D 2240)
	~ 70

	
	VOC (TS EN ISO 11890-1); LEED
	< 50 g/l; LEED gerekliliklerini karşılar

	DEMCO EPOX 2001 SELF/MID COAT
	Basınç dayanımı (1:0,9 kuvars dolgulu, 28 gün, +23 °C, EN 196-1)
	~ 50 N/mm²

	
	Eğilme dayanımı (1:0,9 kuvars dolgulu, 28 gün, +23 °C, EN 196-1)
	~ 20 N/mm²

	
	Yapışma dayanımı, pull-off (ISO 4624)
	> 1,5 N/mm² (betondan kopma)

	
	Aşınma dayanımı (Taber, CS-10, 1000 g, 1000 devir, 7 gün, DIN 53109)
	~ 35 mg

	
	Shore D sertliği (7 gün, +23 °C, DIN 53505)
	~ 76

	DEMCO EPOX 2000 SELF
	Basınç dayanımı (EN 196-1, 28 gün, +23 °C)
	50 N/mm²

	
	Eğilmede çekme dayanımı (EN 196-1, 28 gün, +23 °C)
	25 N/mm²

	
	Yapışma dayanımı, pull-off (TS EN 1542)
	≥ 1,5 N/mm²

	
	Darbe dayanımı (ISO 6272, 14 gün)
	~ 10 Nm

	
	Aşınma dayanımı (Taber, CS17, 1 kg, 1000 devir, ASTM D 4060)
	~ 40 mg

	
	Shore D sertliği (ASTM D 2240)
	~ 76

	
	Kaymazlık, düz yüzey (DIN 51130)
	R9

	
	Kullanım sıcaklığı, kuru ısı
	Sürekli +50 °C; ≤ 7 gün +80 °C; ≤ 12 saat +100 °C

	
	Kullanım sıcaklığı, ıslak ısı
	Ara sıra ≤ +80 °C (buharla temizlik)

	
	Trafiğe açılma (+20 °C)
	Yaya ~ 24 saat; hafif trafik ~ 4 gün; tam kür ~ 7 gün

	
	Trafiğe açılma (+10 °C)
	Yaya ~ 72 saat; hafif trafik ~ 6 gün; tam kür ~ 10 gün

	
	VOC (TS EN ISO 11890-1); LEED
	< 50 g/l; LEED gerekliliklerini karşılar

	DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S
	Aşınma dayanımı (Taber, CS17, 1 kg, 1000 devir, ASTM D 4060)
	~ 30 mg

	
	Yapışma dayanımı, pull-off (EN 13892-8)
	> 1,5 N/mm² (betondan kopma)

	
	Shore D sertliği (7 gün, +23 °C, DIN 53505)
	~ 52

	
	Trafiğe açılma (+20 °C)
	Yaya ~ 24 saat; hafif trafik ~ 3 gün; tam kür ~ 7 gün

	
	VOC (TS EN ISO 11890-1); LEED
	< 50 g/l; LEED gerekliliklerini karşılar

	DEMCO PUR 400 TOP COAT UVM/S
	Üzerinde yürünebilme (23 °C)
	1 gün


8. Bayındırlık Birim Fiyat Pozları
Sistemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat Birim Fiyatları'ndaki karşılıkları aşağıda verilmiştir. Metrajda kaplama yapılan yüzey alanı (m²) esas alınır.
Uygulama pozları
	İş kalemi / ürün
	Poz No
	Poz tanımı (ÇŞB İnşaat Birim Fiyatları)
	Birim

	Epoksi self leveling kaplama, 1,50 mm · 3,00 mm · 4,00 mm (Adım 1–6)
	Özel poz
	Bakanlık birim fiyatlarında self leveling epoksi kaplama için yalnız 2,5 mm kalınlıkta poz (15.190.1014) bulunmaktadır; bu kalınlıklar idarece özel poz olarak fiyatlandırılır. 15.190.1014 analizi, malzeme miktarları 7.2'deki tabloya göre düzenlenerek esas alınabilir.
	m²

	UV koruyucu poliüretan son kat (Adım 7, idarenin tercihine göre)
	15.190.1017
	Epoksi esaslı zemin kaplamalar üzeri poliüretan esaslı, UV dayanımlı, renkli, elastik, mat görünümlü, iki bileşenli son kat kaplama malzemesi ile kaplama yapılması
	m²


Analizde kullanılan malzeme rayiçleri
	İş kalemi / ürün
	Poz No
	Poz tanımı (ÇŞB İnşaat Birim Fiyatları)
	Birim

	DEMCO EPOX 100 PR · DEMCO EPOX 115 PR
	10.300.2152
	Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (TS EN 1504-2)
	kg

	DEMCO EPOX 2000 SELF · DEMCO EPOX 2001 SELF/MID COAT
	10.300.2153
	Epoksi esaslı (self leveling) zemin kaplaması (iki bileşenli)
	kg


Özel poz analizine esas alınan 15.190.1014 pozuna derz profili, derz kesimi, süpürgelik ve tamir işleri dahil değildir; bu imalatlar 2. ve 5. bölümlerde belirtildiği şekilde ayrıca ölçülür. Poz numaraları 2026 yılı Bakanlık birim fiyatlarına göredir; birim fiyatlar her ay güncellendiğinden şartnamede fiyat verilmemiştir.
DEMMERG KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Sayfa  / 
Sırça Cad. No:6/A İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla / İstanbul · +90 216 504 64 14 · info@demmerg.com · demmerg.com.tr
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