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	Sistem
	Korund serpmeli, solventsiz poliüretan zemin kaplama (epoksi emprenye astarlı)

	Kaplama kalınlığı
	2,00 mm · 2,50 mm

	Uygulama alanı
	Hafif ve ağır mekanik etkilere maruz kalan otopark rampaları

	Bitiş
	Renkli, pürüzlü (korund dokulu) poliüretan son kat; idarenin tercihine göre UV koruyucu poliüretan son kat

	Ürünler
	DEMCO EPOX 100 PR · DEMCO PUR 300 PR · DEMCO PUR 382 TIX · DEMCO PUR 412 TOP COAT UV

	Bayındırlık pozu
	Özel poz (15.190.1012 analizi esas alınabilir) · UV koruyucu son kat: özel poz · ayrıntı 7. bölümde

	Revizyon
	00 · 31.10.2026



1. Genel Notlar
Betonun mukavemeti epoksi kaplamalar için uygun olmalıdır, dolayısıyla kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 – C 35 standardında olmalı, yüzeyde (kaymak tabakası) gevşek kısım olmamalı, epoksi/poliüretan kaplama yapılacak beton, düzgün perdahlanmış ve tepsi yapılmış olarak hazırlanmalı. Uygulama öncesi yüzey kir, yağ, toz ve nemden arındırılmış olmalı, gevşek tabakalar uzaklaştırılmalı, ana beton bulunmamalı ve kaplama sağlam betona yapılmalıdır. Uygulama yapılacak beton yeni veya ortam nemli ise nem ölçme cihazları ile betonun nemi ölçülerek kaplamaya uygun nem oranında olup olmadığı kontrol edilmelidir, yeni dökülmüş beton yüzeylerde betonun priz süresi 21 gün beklenecek, zemin rutubet azami değeri % 4, uygulama yapılacak zemin sıcaklığı 10-30 °C değerlerinde olmalıdır. Rutubetin yüksek olduğu beton yüzeylerde kaplama işi yapılmayacak. Epoksi/poliüretan uygulama işi için betonun rutubet ve sıcaklık ideal değerlere ulaşması beklenecek. Çok parlak yüzeylere epoksi ve poliüretan kaplama yapılmamalı, epoksi/poliüretan kaplanacak beton yüzeylerde belli bir pürüzlülük sağlanmalı, şayet beton yüzey düzgün ve parlak olarak bitirilmiş veya herhangi bir kaplama yapılmış ise, betonun durumuna göre slim / shot blast yapılarak pürüzlendirilmeli ve kalkan kısımlar tamamen satıhtan uzaklaştırılmalıdır.
2. Epoksi Tamir Harçları
Beton zeminde var olan çatlaklar "V" şeklinde fleks ile açılacak, oyuklar ve kırıklar endüstriyel vakum makinesi ile tozu alınarak DEMMERG DEMCO EPOX 213 REPAIR Epoksi Tamir Malzemesi ile tamir edilecek. Tamir bölgesi ürün föyüne uygun olarak astarlandıktan sonra DEMCO EPOX 213 REPAIR'in A ve B bileşenleri düşük devirde 2 – 3 dakika karıştırılır, karıştırma sürerken C bileşeni (kuvars dolgu) yavaş yavaş eklenir ve homojen olana kadar 3 – 4 dakika daha karıştırılır. Harç spatula, rakle veya mala ile uygulanıp yüzeyle aynı seviyede tesviye edilir; üzerine 12 – 24 saat sonra kat atılır. Tamir malzemesi kullanıldığı kadar birim fiyat üzerinden fatura edilecektir.
	Karışım
	A/B/C 43/7/50 (ağırlıkça); karışım ömrü 60 – 90 dk (23 °C)

	Ekipman
	Fleks (taşlama), endüstriyel vakum, düşük devirli mikser, spatula / rakle / mala

	Sonraki kat
	12 – 24 saat; yapışma dayanımı > 2 N/mm² (TS EN 1542)
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Şekil 1. Çatlak tamiri: V kesim, temizlik ve epoksi tamir harcı ile dolgu
3. Uygulama Yapılacak Zemin ve Alanlar
Uygulanacak zemin ve ortamın sıcaklığı 10 °C - 30 °C olmalıdır. Uygulamadan sonra 24 saat dokunulmamalı ve üstüne basılmamalıdır. Epoksi/poliüretan kaplamalarda ortam sıcaklığının 20 °C olduğu durumlarda tam sertleşme süresi 7 gündür, bu süre zarfında ağır yük trafiği, yağ, su, kimyasallar ile teması olmayacaktır. Uygulama yapılacak alanlarda uygulama firması dışında başka taşeron firma bulunmayacaktır. Uygulamada DEMMERG marka epoksi/poliüretan kaplama malzemesi kullanılacaktır.
4. Süpürgelik / Derz Uygulaması
Süpürgelik (pahlı) ve derz uygulaması kontrol tarafından gerek görüldüğü takdirde imalatı gerçekleşecektir, ilgili imalatlar için hak ediş birim fiyat üzerinden mtul hesabı ile fatura edilecektir. Pahlı süpürgelikte duvar–zemin birleşimindeki keskin köşe epoksi harç ile eğimli dolgu (pah) yapılarak yuvarlatılır; zemin kaplaması pah üzerinden süpürgeliğe kesintisiz devam ettirilir ve süpürgelik üst bitişi düz bir çizgide sonlandırılır.
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Şekil 2. Pahlı süpürgelik detayı (ölçeksiz)
5. UV Koruyucu Boya
Kaplama yapılan zeminlerde ultraviyolenin neden olacağı, poliüretan kaplamadaki renk değişimini engellemek için kullanılır. Kontrol tarafından talep edilmesi hâlinde imalatı gerçekleşecektir, ilgili imalat için m² birim fiyatı kullanılacaktır.
6. Korund Serpmeli Poliüretan Rampa Kaplaması (Otopark Rampaları)
6.1. Kaplamanın Tanımı
Hafif ve ağır mekanik etkilere maruz kalan zeminler için kullanılan, epoksi emprenye astarlı, poliüretan esaslı, solventsiz, renkli, pürüzlü, tozuma yapmayan, zeminde oluşturduğu film tabakası nedeniyle geçirimsizlik sağlayan zemin kaplama sistemidir. Tercihe göre kaplamadan sonra ultraviyoleden korumak ve zemin kaplamasının mekanik performansını arttırmak için DEMCO PUR 412 TOP COAT UV malzemesi kullanılmalıdır.
Sistem; epoksi emprenye astar, korund serpilmiş poliüretan kat ve eğimde akma yapmayan tiksotrop, tekstürlü poliüretan son kattan (DEMCO PUR 382 TIX) oluşur. Rampadaki araç trafiğinin aşındırıcı etkisine karşı serpme malzemesi olarak silis kuvars yerine aşınma dayanımı yüksek korund kullanılır. Poliüretan malzemeler neme karşı hassas olduğundan ortam nemi ve korundun kuruluğu her katta kontrol edilir.
6.2. Kaplama Kalınlıkları ve Sarfiyatlar
Şartname iki kaplama kalınlığı için geçerlidir. Kalınlığa göre uygulanacak adımlar ve sarfiyatlar (kg/m²) aşağıdaki tablodadır; adım numaraları Uygulama bölümündeki adım numaralarıyla aynıdır.
	Adım
	Uygulama
	2,00 mm
	2,50 mm

	2
	DEMCO EPOX 100 PR epoksi emprenye astar
	0,100
	0,100

	3
	DEMCO PUR 300 PR poliüretan kaplama
	1,240
	1,640

	4
	DEMCO 0,2 – 0,5 mm korund serpme
	1,860
	2,460

	5
	DEMCO PUR 382 TIX tekstürlü poliüretan son kat (iki kat)
	0,800
	0,800

	6
	DEMCO PUR 412 TOP COAT UV UV koruyucu son kat (idarenin tercihine göre)
	0,150
	0,150

	
	Toplam (6. adım hariç)
	4,000
	5,000


Kalınlık farkı 3. ve 4. adımların sarfiyatından gelir; 2., 5. ve 6. adımlar her iki kalınlıkta aynıdır. Toplamlar, tablodaki sarfiyatların toplamıdır.
6.3. Sistem Kesiti
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Şekil 3. Sistem kesiti (ölçeksiz)
Katmanlar üstten alta uygulama sırasının tersine gösterilmiştir; sağdaki sütunlar katmanın hangi kalınlıkta uygulandığını belirtir.
	
	Adım
	Katman
	2,00 mm
	2,50 mm

	
	6
	DEMCO PUR 412 TOP COAT UV
UV koruyucu poliüretan son kat (idarenin tercihine göre)
	●
	●

	
	5
	DEMCO PUR 382 TIX
Tekstürlü poliüretan son kat (iki kat, mala + saten ve mercan rulo)
	●
	●

	
	3–4
	DEMCO PUR 300 PR + 0,2 – 0,5 mm korund
Poliüretan kaplama ve kuru korund serpme
	●
	●

	
	2
	DEMCO EPOX 100 PR
Epoksi emprenye astar
	●
	●

	
	1
	Beton zemin
En az C 25, tercihen C 30 – C 35; slim / shot blast ile hazırlanmış
	●
	●



6.4. Uygulama Koşulları
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Şekil 4. Uygulama koşulları
Koşullar her kat öncesinde ölçülür ve uygulama kayıt formuna işlenir. Poliüretan malzemeler neme karşı hassastır: DEMCO PUR 300 PR uygulamasında ortam bağıl nemi %65'in, diğer katlarda %80'in altında olmalıdır. Zemin sıcaklığı çiğ noktasının en az 3 °C üzerinde olmalı, yoğuşma riski bulunan saatlerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulamadan sonra 24 saat boyunca yüzeye dokunulmamalı ve yüzey su ile temas etmemelidir; +20 °C'de tam sertleşme süresi 7 gündür.
6.5. Uygulama
ADIM 1   Yüzey Hazırlığı ve Temizliği
Beton yüzeydeki kaymak tabakası, kir, yağ, kür malzemesi, eski kaplama kalıntıları ve gevşek tabakalar mekanik yöntemle uzaklaştırılır. Yüzey, betonun dozaj kalitesi ve yüzey durumuna bağlı olarak vakumlu slim (elmas taşlama) veya shot blast (kapalı devre çelik bilye püskürtme) ile pürüzlendirilerek kaplamanın tutunacağı açık gözenekli, sağlam ve pürüzlü bir yüzey elde edilir. Yağ emmiş ve sağlam olmayan kısımlar sağlam betona kadar uzaklaştırılır. Yüzey tozları endüstriyel vakum makinesi ile tamamen alınır. Hazırlanan yüzeyde kaplamaya başlamadan önce 6.6'daki ön kontroller yapılır.
	Ekipman
	Vakumlu slim (elmas taşlama) veya kapalı devre shot blast makinesi, endüstriyel vakum

	Kabul
	Kaymak tabakası ve gevşek kısım kalmamış, tozdan arındırılmış pürüzlü yüzey; yüzey çekme dayanımı ≥ 1,5 N/mm²
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Şekil 5. Yüzey hazırlığı: shot blast ile pürüzlendirme ve toz toplama
ADIM 2   DEMMERG DEMCO EPOX 100 PR Emprenye Astar
DEMCO EPOX 100 PR (A, B komponentli) düşük viskoziteli, solventsiz epoksi emprenye astarın A bileşeni kendi ambalajında karıştırılır; B bileşeninin tamamı A bileşenine boşaltılır ve düşük devirde, hava kabarcığı oluşturmadan en az 3 dakika homojen karıştırılır; tinerle inceltilmez. Karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra zemine rulo ile, betona emprenye olacak şekilde ince ve eşit uygulanır; yüzeyde birikinti bırakılmaz. Karışım ömrü kısa olduğundan malzeme karışım ömrü içinde tüketilecek miktarlarda hazırlanır. Poliüretan kata (Adım 3) astar dokunma sertliğine ulaştıktan sonra geçilir; bu süre 15 – 30 °C ortam sıcaklığında en az 12 – 24 saattir.
	Karışım
	A/B 66,66/33,34 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü 20 – 40 dk (23 °C)

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, rulo

	Bekleme
	Poliüretan kat öncesi dokunma sertliği; en az 12 – 24 saat (15 – 30 °C)
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Şekil 6. İki bileşenli malzemelerin karıştırılması (bütün adımlarda geçerlidir)
SARFİYAT   her iki kalınlıkta 0,100 kg/m²
ADIM 3   DEMMERG DEMCO PUR 300 PR Poliüretan Kaplama
DEMCO PUR 300 PR (A, B, C komponentli) solventsiz poliüretan malzemenin A bileşeni kendi ambalajında homojen oluncaya kadar karıştırılır; B bileşeninin tamamı A bileşenine boşaltılır ve düşük devirde, hava kabarcığı oluşturmadan en az 3 dakika karıştırılır. Kuvars (C bileşeni) kullanılıyorsa karıştırma sırasında eklenir; poliüretan neme karşı hassas olduğundan kuvars kuru olmalıdır. Karışım 1 dk. dinlendirildikten sonra astarlanmış yüzeye taraklı mala ile sarfiyata uygun kalınlıkta ve homojen olarak yayılır. Korund serpme (Adım 4) malzeme yaşken, hemen ardından yapılır.
	Karışım
	A/B 70/30 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü 40 – 70 dk (23 °C)

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, taraklı mala

	Koşul
	Ortam bağıl nemi < %65, zemin nemi < %4; astar dokunma sertliğinde



SARFİYAT   2,00 mm 1,240 kg/m² · 2,50 mm 1,640 kg/m²
ADIM 4   DEMMERG DEMCO 0,2 – 0,5 mm Korund Serpme Uygulaması
Poliüretan kat yaşken üzerine DEMCO 0,2 – 0,5 mm korund, yüzeyde boşluk kalmayacak şekilde eşit dağılımla serpilir. Bu uygulamada silis kuvars yerine aşınma dayanımı yüksek olan korund malzemesi kullanılacaktır; poliüretan neme karşı hassas olduğundan korund kuru olmalıdır. Ertesi gün tutunmayan serbest korundlar süpürülerek zeminden uzaklaştırılır, yüzey helikopter ile zımparalanarak çıkıntılar alınır ve endüstriyel vakum ile tamamen temizlenir. Son kata (Adım 5), DEMCO PUR 300 PR katı dokunma kuruluğuna ulaştıktan sonra, ortam sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık 24 saat sonra geçilir.
	Malzeme
	DEMCO 0,2 – 0,5 mm kuru korund

	Ekipman
	Süpürge, helikopter (zımpara), endüstriyel vakum

	Bekleme
	Son kat öncesi dokunma kuruluğu; yaklaşık 24 saat
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Şekil 7. Poliüretan kat üzerine kuru korund serpme ve ertesi gün yüzeyin temizlenmesi
SARFİYAT   2,00 mm 1,860 kg/m² · 2,50 mm 2,460 kg/m²
ADIM 5   DEMMERG DEMCO PUR 382 TIX Tekstürlü Poliüretan Son Kat Uygulaması
Son kata hazırlanmış alan tozdan arındırılır. DEMCO PUR 382 TIX (A, B komponentli) solventsiz, tekstür görünümlü, yarı elastik poliüretan son katın A bileşeni kendi ambalajında karıştırılır; B bileşeninin tamamı A bileşeninin kabına dökülür ve düşük devirde, hava kabarcığı oluşturmadan en az 3 dakika homojen karıştırılır; tinerle inceltilmez. Karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra malanın düz tarafı ile korundlu yüzeye yayılır, saten rulo ile tarandıktan sonra mercan rulo ile taranarak homojen tekstür verilir. Tiksotrop yapısı sayesinde malzeme rampa eğiminde akma ve sarkma yapmaz. Sarfiyat iki katta verilir; ikinci kata ilk kat dokunma kuruluğuna ulaştıktan sonra (23 °C'de 8 – 10 saat) geçilir. UV koruyucu son kata (Adım 6) son kat dokunma kuruluğuna ulaştıktan sonra, ortam sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık 24 saat sonra geçilir.
	Karışım
	A/B 87/13 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü 50 – 80 dk (23 °C)

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, mala, saten rulo, mercan rulo

	Film kalınlığı
	Tek katta 0,350 – 0,500 kg/m² ile 220 – 250 µm kuru film; iki katta toplam 0,800 kg/m²
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Şekil 8. Tekstürlü poliüretan son kat (Adım 5) ve UV koruyucu son kat (Adım 6)
SARFİYAT   her iki kalınlıkta 0,800 kg/m² (2 × 0,400 kg/m²)
ADIM 6   DEMMERG DEMCO PUR 412 TOP COAT UV Poliüretan Son Kat Boya Uygulaması
Son kat uygulaması yapılmış zeminin rengini ultraviyole ışınlarından korumak için DEMCO PUR 412 TOP COAT UV (A, B komponentli) solventli, ultraviyole koruyucu poliüretan boya malzemesinin A bileşeni kendi ambalajında karıştırılır, B bileşeninin tamamı A bileşeninin kabına dökülür ve düşük devirde en az 3 dakika homojen karıştırılır; gerekirse PUR 1000 THINNER ile en fazla %5 – 10 inceltilir. Uygulama, alttaki poliüretan son kat dokunma sertliğine ulaştıktan sonra yapılır. Karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra rulo veya pistole ile ince ve eşit tek kat hâlinde yüzeye tatbik edilir. Bu uygulamadan sonra zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır. Bu uygulama idarenin tercihine göre yapılacaktır.
	Karışım
	A/B 85/15 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü ≥ 4 saat (23 °C)

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, rulo veya pistole

	Film kalınlığı
	Tek katta 0,150 – 0,200 kg/m² ile 45 – 50 µm kuru film



SARFİYAT   her iki kalınlıkta 0,150 kg/m²
6.6. Kalite Kontrol ve Kabul
Kontroller uygulama kayıt formuna işlenir; ölçütleri sağlamayan alanlarda bir sonraki kata geçilmez.
	Kontrol
	Yöntem
	Kabul ölçütü
	Zaman

	Beton yüzey dayanımı
	Pull-off deneyi (TS EN 1542)
	Yüzey çekme dayanımı ≥ 1,5 N/mm²; beton en az C 25
	Uygulama öncesi

	Zemin nemi
	Nem ölçer
	Zemin nemi < %4
	Uygulama öncesi, her gün

	Ortam koşulları
	Termometre, higrometre, yüzey termometresi
	10 – 30 °C; bağıl nem PUR 300 PR katında < %65, diğerlerinde < %80; zemin sıcaklığı çiğ noktasının ≥ 3 °C üzerinde
	Her kat öncesi

	Malzeme
	Ambalaj etiketi, parti numarası
	Açılmamış orijinal DEMMERG ambalajı, raf ömrü içinde; serpme korundu kuru ve temiz
	Teslimde, serpme öncesi

	Karışım
	Gözle, süre kontrolü
	Tam takım, en az 3 dk düşük devirde homojen karışım; karışım ömrü içinde tüketim
	Her karışım

	Sarfiyat ve kalınlık
	Ambalaj sayımı / alan; yaş film tarağı
	6.2'deki sarfiyat tablosuna uygun
	Her adım sonunda

	Kat arası bekleme
	Uygulama kaydı, dokunma kontrolü
	Alttaki kat dokunma sertliğinde; uygulama adımlarındaki ve 6.7'deki kat kabul sürelerinde
	Her kat

	Görünüş
	Gözle
	Renk homojen; korund dokusu bütün alanda eşit, korundsuz alan, kabarcık, kabarma ve birleşim izi yok
	Son kat sonrası

	Trafiğe açılma
	Uygulama kaydı
	+20 °C'de 24 saat sonra yaya trafiği; 7 gün sonra tam yük
	Teslimde


6.7. Malzeme Teknik Verileri
Kaplama işinde kullanılacak malzemelerin aşağıdaki teknik verilere uygunluğu aranacaktır.
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DEMCO EPOX 100 PR
	[image: ]
DEMCO PUR 382 TIX
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DEMCO PUR 412 TOP COAT UV



	Özellik
	DEMCO EPOX 100 PR
	DEMCO PUR 300 PR
	DEMCO PUR 382 TIX
	DEMCO PUR 412 TOP COAT UV

	Tanım
	Düşük viskoziteli solventsiz epoksi emprenye astar
	Solventsiz poliüretan astar
	Tekstürlü, yarı elastik solventsiz poliüretan son kat
	UV dayanımlı koruyucu boya

	Bileşen sayısı
	2
	2
	2
	2

	Karışım oranı (A/B, ağırlıkça)
	66,66/33,34
	70/30
	87/13
	85/15

	Karışım yoğunluğu (g/cm³, 20 °C) (TS EN ISO 2811-1)
	1,08 ± 0,10
	1,10 ± 0,10
	1,65 ± 0,10
	1,30 ± 0,10

	Karışım viskozitesi (mPas, 25 °C) (EN ISO 3219)
	200 – 350
	700 – 1.200
	3.000 – 4.500
	200 – 450

	Karışım ömrü (23 °C, 100 ml) (DIN 16945)
	20 – 40 dk
	40 – 70 dk
	50 – 80 dk
	≥ 4 saat

	Dokunma kuruması (23 °C) (TS 4317)
	10 – 12 saat
	8 – 10 saat
	8 – 10 saat
	3 – 5 saat

	Kat kabul / sonraki kata geçiş
	Poliüretan kat: dokunma sertliğinde, en az 12 – 24 saat
	Dokunma kuruluğunda, yaklaşık 24 saat
	İkinci kat dokunma kuruluğunda; UV son kat yaklaşık 24 saat sonra
	8 – 24 saat

	Tam sertleşme
	1 hafta
	1 hafta
	1 hafta
	1 hafta

	Ortam bağıl nemi (uygulama sırasında)
	< %80
	< %65
	< %80
	< %80

	İnceltici
	Tinerle inceltilmez
	Tinerle inceltilmez
	Tinerle inceltilmez
	PUR 1000 THINNER ile en fazla %5 – 10

	VOC (g/l) (TS EN ISO 11890-1)
	< 50
	< 50
	< 50
	< 50

	LEED gereklilikleri
	Karşılar
	Karşılar
	Karşılar
	Karşılar

	Depolama (15 – 25 °C, açılmamış ambalaj)
	1 yıl
	6 ay
	6 ay
	6 ay

	Ambalaj
	18 kg (A: 12 kg / B: 6 kg)
	18 kg (A: 12,60 kg / B: 5,40 kg)
	20 kg (A: 17,40 kg / B: 2,60 kg)
	20 kg (A: 17 kg / B: 3 kg)


Mekanik ve performans özellikleri
	Ürün
	Özellik (deney yöntemi)
	Değer

	DEMCO EPOX 100 PR
	Yapışma dayanımı, pull-off (TS EN 1542)
	> 2 N/mm²

	
	Alt zemin dayanım şartı
	Basınç ≥ 25 N/mm², yüzey çekme ≥ 1,5 N/mm²

	DEMCO PUR 300 PR
	Yapışma dayanımı, pull-off (EN 1542)
	≥ 1,5 N/mm² (betondan kopma)

	
	Alt zemin dayanım şartı
	Basınç ≥ 25 N/mm², yüzey çekme ≥ 1,5 N/mm²

	
	Aşınma dayanımı (Taber, CS17, 1 kg, 1000 devir, ASTM D 4060)
	~ 35 – 40 mg

	DEMCO PUR 382 TIX
	Yapışma dayanımı, pull-off (TS EN 1542)
	> 2 N/mm²

	
	Aşınma dayanımı (Taber, CS17, 1 kg, 1000 devir, ASTM D 4060)
	~ 30 – 35 mg

	
	Shore D sertliği (DIN 53505, 7 gün, +23 °C)
	~ 52

	
	Kuru sürtünme katsayısı, tekstürlü yüzey (GB/T 22374)
	> 0,5

	
	Trafiğe açılma (+20 °C)
	Yaya ~ 24 saat; hafif trafik ~ 3 gün; tam kür ~ 7 gün

	DEMCO PUR 412 TOP COAT UV
	Aşınma dayanımı (Taber, CS17, 1 kg, 1000 devir, ASTM D 4060)
	~ 30 mg


7. Bayındırlık Birim Fiyat Pozları
Sistemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat Birim Fiyatları'ndaki karşılıkları aşağıda verilmiştir. Metrajda kaplama yapılan yüzey alanı (m²) esas alınır.
Uygulama pozları
	İş kalemi / ürün
	Poz No
	Poz tanımı (ÇŞB İnşaat Birim Fiyatları)
	Birim

	Otopark rampa kaplaması, 2,00 mm ve 2,50 mm
	Özel poz
	Bakanlık birim fiyatlarında korund serpmeli poliüretan rampa kaplaması için poz yoktur; 15.190.1012 yalnız 2,5 mm self leveling poliüretan kaplamayı tanımlar. İdarece özel poz olarak fiyatlandırılır; 15.190.1012 analizi, malzeme miktarları 6.2'deki tabloya göre (korund dahil) düzenlenerek esas alınabilir.
	m²

	UV koruyucu poliüretan son kat (Adım 6, idarenin tercihine göre)
	Özel poz
	Poliüretan kaplama üzerine solventli, iki bileşenli, UV dayanımlı son kat için poz yoktur (15.190.1015 su bazlı, 15.190.1017 epoksi üzeri, 15.190.1018 poliürea üzeri tek bileşenli son kat içindir). Özel poz olarak fiyatlandırılır; 15.190.1017 analizi, 0,150 kg/m² DEMCO PUR 412 TOP COAT UV ile esas alınabilir.
	m²


Özel poz analizine derz profili, derz kesimi, süpürgelik ve tamir işleri dahil edilmez; bu imalatlar 2. ve 4. bölümlerde belirtildiği şekilde ayrıca ölçülür. Poz numaraları 2026 yılı Bakanlık birim fiyatlarına göredir; birim fiyatlar her ay güncellendiğinden şartnamede fiyat verilmemiştir.
DEMMERG KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Sayfa  / 
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