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	Sistem
	Solventsiz, elastik, self leveling poliüretan zemin kaplama (epoksi astarlı)

	Kaplama kalınlığı
	1,50 mm · 2,00 mm · 2,50 mm · 3,00 mm

	Uygulama alanı
	Ağır mekanik etkilere maruz kalan zeminler; endüstriyel zeminler, depolar, atölyeler, satış alanları

	Bitiş
	Renkli, düz bitişli poliüretan; idarenin tercihine göre UV koruyucu poliüretan son kat

	Ürünler
	DEMCO EPOX 115 PR · DEMCO PUR 300 PR · DEMCO PUR 360 SELF · DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S

	Bayındırlık pozu
	15.190.1012 (2,50 mm) · diğer kalınlıklar ve UV son kat: özel poz · ayrıntı 7. bölümde

	Revizyon
	00 · 31.10.2026



1. Genel Notlar
Betonun mukavemeti epoksi/poliüretan kaplamalar için uygun olmalıdır, dolayısıyla kaplama yapılacak beton en az C 25 tercihen C 30 – C 35 standardında olmalı, yüzeyde (kaymak tabakası) gevşek kısım olmamalı, epoksi/poliüretan kaplama yapılacak beton, düzgün perdahlanmış ve tepsi yapılmış olarak hazırlanmalı. Uygulama öncesi yüzey kir, yağ, toz ve nemden arındırılmış olmalı, gevşek tabakalar uzaklaştırılmalı, ana beton bulunmamalı ve kaplama sağlam betona yapılmalıdır. Uygulama yapılacak beton yeni veya ortam nemli ise nem ölçme cihazları ile betonun nemi ölçülerek kaplamaya uygun nem oranında olup olmadığı kontrol edilmelidir, yeni dökülmüş beton yüzeylerde betonun priz süresi 21 gün beklenecek, zemin rutubet azami değeri % 4, uygulama yapılacak zemin sıcaklığı 10-30 °C değerlerinde olmalıdır. Rutubetin yüksek olduğu beton yüzeylerde kaplama işi yapılmayacak. Epoksi/poliüretan uygulama işi için betonun rutubet ve sıcaklık ideal değerlere ulaşması beklenecek. Çok parlak yüzeylere epoksi ve poliüretan kaplama yapılmamalı, epoksi/poliüretan kaplanacak beton yüzeylerde belli bir pürüzlülük sağlanmalı, şayet beton yüzey düzgün ve parlak olarak bitirilmiş veya herhangi bir kaplama yapılmış ise, betonun durumuna göre slim / blast-track / freze yapılarak pürüzlendirilmeli ve kalkan kısımlar tamamen satıhtan uzaklaştırılmalıdır.
2. Epoksi Tamir Harçları
Beton zeminde var olan çatlaklar "V" şeklinde fleks ile açılacak, oyuklar ve kırıklar endüstriyel vakum makinesi ile tozu alınarak DEMMERG DEMCO EPOX 213 REPAIR Epoksi Tamir Malzemesi ile tamir edilecek. Tamir bölgesi ürün föyüne uygun olarak astarlandıktan sonra DEMCO EPOX 213 REPAIR'in A ve B bileşenleri düşük devirde 2 – 3 dakika karıştırılır, karıştırma sürerken C bileşeni (kuvars dolgu) yavaş yavaş eklenir ve homojen olana kadar 3 – 4 dakika daha karıştırılır. Harç spatula, rakle veya mala ile uygulanıp yüzeyle aynı seviyede tesviye edilir; üzerine 12 – 24 saat sonra kat atılır. Tamir malzemesi kullanıldığı kadar birim fiyat üzerinden fatura edilecektir.
	Karışım
	A/B/C 43/7/50 (ağırlıkça); karışım ömrü 60 – 90 dk (23 °C)

	Ekipman
	Fleks (taşlama), endüstriyel vakum, düşük devirli mikser, spatula / rakle / mala

	Sonraki kat
	12 – 24 saat; yapışma dayanımı > 2 N/mm² (TS EN 1542)
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Şekil 1. Çatlak tamiri: V kesim, temizlik ve epoksi tamir harcı ile dolgu
3. Uygulama Yapılacak Zemin ve Alanlar
Uygulanacak zemin ve ortamın sıcaklığı 10 °C - 30 °C olmalıdır. Uygulamadan sonra 24 saat dokunulmamalı ve üstüne basılmamalıdır. Epoksi/poliüretan kaplamalarda ortam sıcaklığının 20 °C olduğu durumlarda tam sertleşme süresi 7 gündür, bu süre zarfında ağır yük trafiği, yağ, su, kimyasallar ile teması olmayacaktır. Uygulama yapılacak alanlarda uygulama firması dışında başka taşeron firma bulunmayacaktır. Uygulamada DEMMERG marka epoksi ve poliüretan kaplama malzemesi kullanılacaktır.
4. Süpürgelik / Derz Uygulaması
Süpürgelik (pahlı) ve derz uygulaması kontrol tarafından gerek görüldüğü takdirde imalatı gerçekleşecektir, ilgili imalatlar için hak ediş birim fiyat üzerinden mtul hesabı ile fatura edilecektir. Pahlı süpürgelikte duvar–zemin birleşimindeki keskin köşe epoksi harç ile eğimli dolgu (pah) yapılarak yuvarlatılır; zemin kaplaması pah üzerinden süpürgeliğe kesintisiz devam ettirilir ve süpürgelik üst bitişi düz bir çizgide sonlandırılır.
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Şekil 2. Pahlı süpürgelik detayı (ölçeksiz)
5. UV Koruyucu Boya
Kaplama yapılan zeminlerde ultraviyolenin neden olacağı, poliüretan kaplamanın renk değişimini engellemek için kullanılır. Kontrol tarafından talep edilmesi hâlinde imalatı gerçekleşecektir, ilgili imalat için m² birim fiyatı kullanılacaktır.
6. Poliüretan Self Leveling Zemin Kaplaması
6.1. Kaplamanın Tanımı
Ağır mekanik etkilere maruz kalan zeminler için kullanılan, poliüretan esaslı, solventsiz, renkli, düz bitişli, temizlenmesi kolay, tozuma yapmayan, zeminde oluşturduğu film tabakası nedeniyle geçirimsizlik sağlayan zemin kaplama sistemidir. Sistemin ana katı, epoksi astar ve poliüretan sıyırma katı ile hazırlanan yüzeye uygulanan solventsiz, iki bileşenli, elastik, kendiliğinden yayılan (self leveling) DEMCO PUR 360 SELF poliüretan kaplamadır. Tercihe göre kaplamadan sonra ultraviyoleden korumak için DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S malzemesi kullanılmalıdır.
6.2. Kaplama Kalınlıkları ve Sarfiyatlar
Şartname dört kaplama kalınlığı için geçerlidir. Kalınlık, epoksi kaplama ve kuvars serpme katlarının miktarıyla ayarlanır; poliüretan katların sarfiyatı bütün kalınlıklarda aynıdır. Kalınlığa göre uygulanacak adımlar ve sarfiyatlar (kg/m²) aşağıdaki tablodadır; adım numaraları Uygulama bölümündeki adım numaralarıyla aynıdır.
	Adım
	Uygulama
	1,50 mm
	2,00 mm
	2,50 mm
	3,00 mm

	2
	DEMCO EPOX 115 PR epoksi kaplama
	0,300
	0,640
	1,000
	1,400

	3
	DEMCO 0,2 – 0,5 mm kuvars serpme
	uygulanmaz
	0,960
	1,500
	2,100

	4
	DEMCO PUR 300 PR poliüretan sıyırma (ara) kat
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600

	5
	DEMCO PUR 360 SELF poliüretan self leveling
	1,600
	1,600
	1,600
	1,600

	6
	DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S UV koruyucu son kat (idarenin tercihine göre)
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	
	Toplam (6. adım hariç)
	2,500
	3,800
	4,700
	5,700


3. adım yalnız 2,00 mm, 2,50 mm ve 3,00 mm kalınlıkta uygulanır. Toplamlar, tablodaki sarfiyatların toplamıdır.
6.3. Sistem Kesiti
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Şekil 3. Sistem kesiti, 2,50 mm (ölçeksiz)
Katmanlar üstten alta uygulama sırasının tersine gösterilmiştir; sağdaki sütunlar katmanın hangi kalınlıkta uygulandığını belirtir.
	
	Adım
	Katman
	1,50 mm
	2,00 mm
	2,50 mm
	3,00 mm

	
	6
	DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S
UV koruyucu poliüretan son kat (idarenin tercihine göre)
	●
	●
	●
	●

	
	5
	DEMCO PUR 360 SELF
Poliüretan self leveling ana kat
	●
	●
	●
	●

	
	4
	DEMCO PUR 300 PR
Poliüretan sıyırma (ara) kat
	●
	●
	●
	●

	
	3
	DEMCO 0,2 – 0,5 mm kuvars
Kuvars serpme (yalnız 2,00 – 3,00 mm)
	–
	●
	●
	●

	
	2
	DEMCO EPOX 115 PR
Epoksi kaplama (astar)
	●
	●
	●
	●

	
	1
	Beton zemin
En az C 25, tercihen C 30 – C 35; slim / blast-track / freze ile hazırlanmış
	●
	●
	●
	●



6.4. Uygulama Koşulları
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Şekil 4. Uygulama koşulları
Koşullar her kat öncesinde ölçülür ve uygulama kayıt formuna işlenir. Poliüretan malzemeler (DEMCO PUR 300 PR, DEMCO PUR 360 SELF, DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S) neme karşı hassastır: bu katların uygulanmasında ortam bağıl nemi %65'in, epoksi astar (DEMCO EPOX 115 PR) uygulamasında %80'in altında olmalı, kullanılacak kuvars kuru olmalıdır. Zemin sıcaklığı çiğ noktasının en az 3 °C üzerinde olmalı, yoğuşma riski bulunan saatlerde uygulama yapılmamalıdır. Uygulamadan sonra 24 saat boyunca yüzeye dokunulmamalı ve yüzey su ile temas etmemelidir; +20 °C'de tam sertleşme süresi 7 gündür.
6.5. Uygulama
ADIM 1   Yüzey Hazırlığı ve Temizliği
Beton yüzeydeki kaymak tabakası, kir, yağ, kür malzemesi, eski kaplama kalıntıları ve gevşek tabakalar mekanik yöntemle uzaklaştırılır. Yüzey, betonun dozaj kalitesi ve yüzey durumuna bağlı olarak vakumlu slim (elmas taşlama) veya blast-track (kapalı devre çelik bilye püskürtme) ile pürüzlendirilerek kaplamanın tutunacağı açık gözenekli, sağlam ve pürüzlü bir yüzey elde edilir. Yağ emmiş ve sağlam olmayan kısımlar sağlam betona kadar uzaklaştırılır. Yüzey tozları endüstriyel vakum makinesi ile tamamen alınır. Hazırlanan yüzeyde kaplamaya başlamadan önce 6.6'daki ön kontroller yapılır.
	Ekipman
	Vakumlu slim (elmas taşlama), kapalı devre blast-track (shot blast) veya freze; endüstriyel vakum

	Kabul
	Kaymak tabakası ve gevşek kısım kalmamış, tozdan arındırılmış pürüzlü yüzey; yüzey çekme dayanımı ≥ 1,5 N/mm²
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Şekil 5. Yüzey hazırlığı: blast-track (shot blast) ile pürüzlendirme ve toz toplama
ADIM 2   DEMMERG DEMCO EPOX 115 PR Epoksi Kaplama
Yüzey hazırlığından bir gün sonra DEMCO EPOX 115 PR (A, B, C komponentli) malzemesinin B bileşeninin tamamı A bileşeninin kabına boşaltılır ve düşük devirli mikser ile, karışıma hava kabarcığı girmeyecek şekilde en az 3 dakika homojen karıştırılır; kuvars (C bileşeni) kullanılıyorsa karıştırma sırasında eklenir. Karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra zemine taraklı mala ile, sarfiyata uygun kalınlıkta ve homojen olarak yayılır. Karışım, karışım ömrü içinde tüketilecek miktarlarda hazırlanır; uygulama yaş kenar korunarak şeritler hâlinde yürütülür ve birleşim izi bırakılmaz. 2,00 mm, 2,50 mm ve 3,00 mm kalınlıkta kuvars serpme (Adım 3) malzeme yaşken, hemen ardından yapılır. 1,50 mm kalınlıkta kuvars serpilmez; poliüretan sıyırma katına (Adım 4) geçmeden önce epoksi katın dokunma sertliğine gelmesi beklenir, bu süre 15 – 30 °C'de en az 12 – 24 saattir.
	Karışım
	A/B 70/30 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü 40 – 60 dk (23 °C)

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, taraklı mala

	Sonraki kat
	Kuvars serpme: yaş film üzerine hemen (Adım 3); poliüretan kat: dokunma sertliğinde, en az 12 – 24 saat
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Şekil 6. İki bileşenli malzemelerin karıştırılması (bütün adımlarda geçerlidir)
SARFİYAT   1,50 mm 0,300 kg/m² · 2,00 mm 0,640 kg/m² · 2,50 mm 1,000 kg/m² · 3,00 mm 1,400 kg/m²
ADIM 3   DEMMERG DEMCO 0,2 – 0,5 mm Kuvars Serpme Uygulaması (yalnız 2,00 – 3,00 mm)
Epoksi kat yaşken üzerine DEMCO 0,2 – 0,5 mm kuvars, yüzeyde boşluk kalmayacak şekilde eşit dağılımla serpilir. Ertesi gün tutunmayan serbest kuvarslar süpürülerek zeminden uzaklaştırılır, yüzey helikopter ile zımparalanarak çıkıntılar alınır ve endüstriyel vakum ile tamamen temizlenir. Bu uygulamadan sonra zemin hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak 6-24 saat beklemeye bırakılır.
	Malzeme
	DEMCO 0,2 – 0,5 mm kuru kuvars

	Ekipman
	Süpürge, helikopter (zımpara), endüstriyel vakum

	Bekleme
	6 – 24 saat (hava ve beton sıcaklığına göre)
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Şekil 7. Epoksi kat üzerine kuvars serpme ve ertesi gün yüzeyin temizlenmesi (2,00 – 3,00 mm)
SARFİYAT   2,00 mm 0,960 kg/m² · 2,50 mm 1,500 kg/m² · 3,00 mm 2,100 kg/m²
ADIM 4   DEMMERG DEMCO PUR 300 PR Poliüretan Sıyırma Kaplama
Ara kat uygulaması olarak DEMCO PUR 300 PR (A, B, C komponentli) poliüretan malzemesinin A bileşeni kendi ambalajında homojen oluncaya kadar karıştırılır; B bileşeninin tamamı A bileşenine boşaltılır ve düşük devirde en az 3 dakika karıştırılır. Kuvars (C bileşeni) kullanılıyorsa karıştırma sırasında eklenir; kullanılacak kuvars kuru olmalıdır. Karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra zemine taraklı mala ile uygulanır. Bu uygulamadan sonra zemin, DEMCO PUR 300 PR dokunma kuruluğuna ulaşıncaya kadar hava ve beton sıcaklığına bağlı olarak beklemeye bırakılır; self leveling kat (Adım 5) yaklaşık 24 saat sonra uygulanır.
	Karışım
	A/B 70/30 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; karışım ömrü 40 – 70 dk (23 °C)

	Ekipman / bekleme
	Düşük devirli mikser, taraklı mala, rakle veya mastar; dokunma kuruluğu 8 – 10 saat (23 °C), self leveling kat yaklaşık 24 saat sonra



SARFİYAT   dört kalınlıkta da 0,600 kg/m²
ADIM 5   DEMMERG DEMCO PUR 360 SELF Poliüretan Self Leveling Kaplama
DEMCO PUR 360 SELF (A, B komponentli) solventsiz, elastik, self leveling poliüretan malzemenin A bileşeni kendi kabında karıştırılır; B bileşeninin tamamı A bileşenine dökülür ve düşük devirde, homojen bir karışım elde edilene kadar en az 3 dakika karıştırılır. Karışıma inceltici eklenmez. Karışım 1 dk. dinlendirildikten sonra zemine dökülür, dişli mala ile sarfiyata uygun kalınlıkta yayılır ve hemen ardından kirpi (iğneli) rulo ile hava kabarcıkları alınır. Yaş malzeme üzerinde çivili ayakkabı ile çalışılır. Malzeme yayılma özelliği çok iyi olduğundan yatay yüzeyler için tasarlanmıştır; dik yüzeylerde akma ve sarkma yapar. Bu uygulamadan sonra zemin, kat kabul süresi (24 saat) doluncaya kadar beklemeye bırakılır.
	Karışım
	A/B 85/15 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; kap ömrü 50 – 80 dk (23 °C)

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, dişli mala, kirpi (iğneli) rulo, çivili ayakkabı

	Kalınlık
	1,6 – 1,7 kg/m² sarfiyatla yaklaşık 1 mm; yalnız yatay yüzeylerde kullanılır

	Sonraki kat
	Kat kabul 24 saat (23 °C)
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Şekil 8. Self leveling poliüretan katın dişli mala ile yayılması ve kirpi rulo ile hava alınması
SARFİYAT   dört kalınlıkta da 1,600 kg/m²
ADIM 6   DEMMERG DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S Poliüretan Son Kat Boya Uygulaması
Son kat uygulaması yapılmış zeminde poliüretan kaplamanın rengini ultraviyole ışınlarından korumak için DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S (A, B komponentli) akrilik alifatik poliüretan esaslı ultraviyole koruyucu boya malzemesinin A bileşeni kendi kabında karıştırılır, B bileşeninin tamamı A bileşenine eklenir ve düşük devirde en az 3 dakika homojen karıştırılır; gerekirse PUR 1000 THINNER ile en fazla %5 – 10 inceltilir. Uygulama, DEMCO PUR 360 SELF katının kat kabul süresi (24 saat) dolduktan sonra yapılır. Karışımı tamamlanmış malzeme 1 dk. dinlendirildikten sonra rulo, fırça veya tercihen püskürtme tabancası ile ince ve eşit tek kat hâlinde yüzeye tatbik edilir. Uygulamadan sonra 24 saat boyunca yüzeye dokunulmaz ve yüzey su ile temas etmez. Bu uygulama idarenin tercihine göre yapılacaktır.
	Karışım
	A/B 80/20 (ağırlıkça), düşük devirde en az 3 dk; kap ömrü en az 4 saat (23 °C)

	Ekipman
	Düşük devirli mikser, rulo, fırça veya püskürtme tabancası

	Film kalınlığı
	Tek katta 0,150 – 0,200 kg/m² ile 50 – 55 µm kuru film; üzerine kat 8 – 24 saat
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Şekil 9. UV koruyucu son katın (Adım 6) self leveling yüzeye ince tek kat hâlinde uygulanması
SARFİYAT   dört kalınlıkta da 0,150 kg/m²
6.6. Kalite Kontrol ve Kabul
Uygulama süresince aşağıdaki kontroller yapılır ve sonuçlar uygulama kayıt formuna işlenir. Ölçütleri sağlamayan alanlarda bir sonraki kata geçilmez.
	Kontrol
	Yöntem
	Kabul ölçütü
	Zaman

	Beton yüzey dayanımı
	Pull-off deneyi (TS EN 1542)
	Yüzey çekme dayanımı ≥ 1,5 N/mm²; beton en az C 25
	Uygulama öncesi

	Zemin nemi
	Nem ölçer
	Zemin nemi < %4
	Uygulama öncesi, her gün

	Ortam koşulları
	Termometre, higrometre, yüzey termometresi
	10 – 30 °C; bağıl nem: epoksi astarda < %80, poliüretan katlarda < %65; zemin sıcaklığı çiğ noktasının en az 3 °C üzerinde
	Her kat öncesi

	Malzeme
	Ambalaj etiketi, parti numarası
	Açılmamış orijinal DEMMERG ambalajı, raf ömrü içinde; kuvars kuru
	Teslimde

	Karışım
	Gözle, süre kontrolü
	Tam takım, en az 3 dk düşük devirde homojen karışım; karışım ömrü içinde tüketim
	Her karışım

	Sarfiyat ve kalınlık
	Kullanılan ambalaj / uygulanan alan; yaş film tarağı
	6.2'deki sarfiyat tablosuna uygun
	Her adım sonunda

	Kat arası bekleme
	Uygulama kaydı
	Uygulama adımlarında ve 6.7'deki kat kabul sürelerinde
	Her kat

	Görünüş
	Gözle
	Renk homojen, düz bitişli yüzey; kabarcık, iğne deliği, kabarma, mala izi ve birleşim izi yok
	Son kat sonrası

	Trafiğe açılma
	Uygulama kaydı
	24 saat dokunulmaz ve üzerine basılmaz; +20 °C'de 7 gün sonra tam yük
	Teslimde


6.7. Malzeme Teknik Verileri
Poliüretan kaplama işinde kullanılacak malzemelerin aşağıdaki teknik verilere uygunluğu aranacaktır.
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DEMCO EPOX 115 PR
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DEMCO PUR 360 SELF
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DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S



	Özellik
	DEMCO EPOX 115 PR
	DEMCO PUR 300 PR
	DEMCO PUR 360 SELF
	DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S

	Tanım
	Solventsiz saf epoksi astar
	Solventsiz saf poliüretan astar
	Self leveling solventsiz elastik poliüretan
	UV dayanımlı koruyucu boya

	Bileşen sayısı
	2
	2
	2
	2

	Karışım oranı (A/B, ağırlıkça)
	70/30
	70/30
	85/15
	80/20

	Karışım yoğunluğu (g/cm³, 20 °C) (TS EN ISO 2811-1)
	1,08 ± 0,10
	1,10 ± 0,10
	1,65 ± 0,10
	1,20 ± 0,10

	Karışım viskozitesi (mPas, 25 °C) (EN ISO 3219)
	500 – 800
	700 – 1.200
	1.400 – 2.400
	200 – 400

	Karışım ömrü (23 °C, 100 ml) (DIN 16945)
	40 – 60 dk
	40 – 70 dk
	50 – 80 dk
	≥ 4 saat

	Dokunma kuruması (23 °C) (TS 4317)
	10 – 12 saat
	8 – 10 saat
	8 – 10 saat
	3 – 5 saat

	Kat kabul / sonraki kata geçiş
	Epoksi kat: 2 – 4 saat; poliüretan kat: 12 – 24 saat
	Dokunma kuruluğundan sonra, yaklaşık 24 saat
	24 saat
	8 – 24 saat

	Tam sertleşme
	1 hafta
	1 hafta
	1 hafta
	1 hafta

	Zemin nemi / ortam bağıl nemi (uygulamada)
	< %4 / < %80
	< %4 / < %65
	< %4 / < %65
	< %4 / < %65

	İnceltici
	Tinerle inceltilmez
	Tinerle inceltilmez
	İnceltici eklenmez
	PUR 1000 THINNER ile en fazla %5 – 10

	Depolama (15 – 25 °C, açılmamış ambalaj)
	1 yıl
	6 ay
	6 ay
	6 ay

	Ambalaj
	20 kg (A: 14 kg / B: 6 kg)
	18 kg (A: 12,60 kg / B: 5,40 kg)
	25 kg (A: 21,25 kg / B: 3,75 kg)
	20 kg (A: 16 kg / B: 4 kg)


Mekanik ve performans özellikleri
	Ürün
	Özellik (deney yöntemi)
	Değer

	DEMCO EPOX 115 PR
	Yapışma dayanımı, pull-off (ISO 4624)
	> 1,5 N/mm² (betondan kopma)

	
	Alt zemin dayanım şartı
	Basınç ≥ 25 N/mm², yüzey çekme ≥ 1,5 N/mm²

	
	Shore D sertliği (ASTM D 2240)
	~ 70

	
	VOC (g/l) (TS EN ISO 11890-1)
	< 50

	
	LEED gereklilikleri
	Karşılar

	DEMCO PUR 300 PR
	Yapışma dayanımı, pull-off (EN 1542)
	≥ 1,5 N/mm² (betondan kopma)

	
	Alt zemin dayanım şartı
	Basınç ≥ 25 N/mm², yüzey çekme ≥ 1,5 N/mm²

	
	VOC (g/l) (TS EN ISO 11890-1)
	< 50

	
	LEED gereklilikleri
	Karşılar

	DEMCO PUR 360 SELF
	Yapışma dayanımı, pull-off (EN 13892-8)
	> 1,5 N/mm² (betondan kopma)

	
	Shore D sertliği (7 gün, +23 °C)
	~ 60

	
	Çekme dayanımı / kopma uzaması (ISO 527-2)
	14 N/mm² / %90

	
	Aşınma dayanımı, Taber (ASTM D 4060, 14 gün)
	~ 65 mg

	
	Kullanım sıcaklığı, kuru ısı
	Kısa süreli en çok +80 °C

	
	Kimyasal dayanım, asitler (3: çok dayanıklı, 2: dayanıklı, 1: dayanıksız)
	Sülfürik asit %10 – %20: 2 – 3; hidroklorik asit %10: 2 – 3, %20: 2; nitrik asit %10: 2 – 3; asetik asit %10: 2

	
	Kimyasal dayanım, baz ve çözücüler (aynı derecelendirme)
	Sodyum hidroksit %20: 3; etil alkol: 2; solvent nafta: 2; ksilen: 1 – 2

	DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S
	Aşınma dayanımı (Taber, CS17, 1 kg, 1000 devir, ASTM D 4060)
	~ 30 mg

	
	Yapışma dayanımı, pull-off (EN 13892-8)
	> 1,5 N/mm² (betondan kopma)

	
	Shore D sertliği (DIN 53505, 7 gün, +23 °C)
	~ 52

	
	Trafiğe açılma (+20 °C)
	Yaya ~ 24 saat; hafif trafik ~ 3 gün; tam kür ~ 7 gün

	
	VOC (g/l) (TS EN ISO 11890-1)
	< 50

	
	LEED gereklilikleri
	Karşılar


7. Bayındırlık Birim Fiyat Pozları
Sistemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnşaat Birim Fiyatları'ndaki karşılıkları aşağıda verilmiştir. Metrajda kaplama yapılan yüzey alanı (m²) esas alınır.
Uygulama pozları
	İş kalemi / ürün
	Poz No
	Poz tanımı (ÇŞB İnşaat Birim Fiyatları)
	Birim

	Poliüretan self leveling kaplama, 2,50 mm
	15.190.1012
	2,5 mm kalınlıkta, self leveling Poliüretan esaslı zemin kaplaması yapılması
	m²

	Poliüretan self leveling kaplama, 1,50 mm, 2,00 mm ve 3,00 mm
	Özel poz
	Bakanlık birim fiyatlarında bu kalınlıklar için poz bulunmamaktadır; idarece özel poz olarak fiyatlandırılır. 15.190.1012 analizi, malzeme miktarları 6.2'deki tabloya göre düzenlenerek esas alınabilir.
	m²

	UV koruyucu poliüretan son kat (Adım 6, idarenin tercihine göre)
	Özel poz
	15.190.1015 su bazlı, solventsiz, bakteriostatik, mat bitişli son kat tanımlar. DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S su bazlı değildir (poliüretan tiner ile inceltilen akrilik alifatik poliüretan son kat); bu nedenle 15.190.1015 pozuna bağlanmamış, idarece özel poz olarak fiyatlandırılır.
	m²


Analizde kullanılan malzeme rayiçleri
	İş kalemi / ürün
	Poz No
	Poz tanımı (ÇŞB İnşaat Birim Fiyatları)
	Birim

	DEMCO EPOX 115 PR
	10.300.2152
	Epoksi esaslı zemin kaplama öncesi astar (iki bileşenli) (TS EN 1504-2)
	kg


Derz profili, derz kesimi, süpürgelik ve tamir işleri bu şartnamede m² kaplama kaleminden ayrı tutulmuş olup 2. ve 4. bölümlerde belirtildiği şekilde ayrıca ölçülür. 10.300.2152 rayici, özel poz analizlerinde epoksi astar (Adım 2) için kullanılabilir. Poz numaraları 2026 yılı Bakanlık birim fiyatlarına göredir; birim fiyatlar her ay güncellendiğinden şartnamede fiyat verilmemiştir.
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Sırça Cad. No:6/A İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla / İstanbul · +90 216 504 64 14 · info@demmerg.com · demmerg.com.tr
b0563d38dce34e1c47804ff90bf91237850ad2b9.png
© catlak fleks ile "V" kesitli agilir © Toz endiistriyel vakumla alinir @ EPOX 213 REPAIR ile dolgu
Catlak boyunca gevsek kenarlar kirilir Tamir bolgesi Uruin féyline gére astarlanir Spatula, rakle veya mala ile tesviye

BRI





22a1b2824ca2bc2687f320800661a86d6f361fc3.png
Duvar / kolon

Siipurgelik ust bitisi
Duiz ve duizgtin bir gizgide sonlandirilir

Epoksi harg ile pah (egimli dolgu)
Duvar—zemin birlesimindeki keskin kdse yuvarlatilir

Zemin kaplamasi
Upurgelige kesintisiz devam eder

Beton zemin
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o Beton zemin
En az C 25, tercihen C 30 — C 35; slim / blast-track ile hazirlanmig

o DEMCO EPOX 115 PR
Epoksi kaplama (astar)

@ DEMCO0 0,2 - 0,5 mm kuvars
Kuvars serpme (yalniz 2,00 — 3,00 mm) DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S

3 DEMCO PUR 300 PR UV koruyucu son kat (tercihe bagl
Politretan siyirma (ara) kat
) DEMCO PUR 360 SELF

Politretan self leveling ana kat

le:m olgeksizdir; katman kalinliklari okunabilirlik igin baydatalmastir. 2,50 mm sistem gésterilmistir.
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10-30°C

Ortam ve zemin sicakligi
(ideal 15 — 30 °C)

< %4

Zemin (beton) nemi
nem olger ile dlgulur

‘D

111
< %65

Ortam bagil nemi
politretan katlarda

000 B3

23°C 221 gin

Zemin sicakhgi, Yeni dokiilmiis betonda
Gig noktasinin tizerinde priz igin bekleme

-

21,5 Nmm?

Beton yiizey cekme
dayanimi (pull-off)
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Kapali devre shot blast
islem gérmemis yiizey Celik bilye puskirtme; toz hortumla vakuma gekilir
Kaymak tabakasi, Kir, yag ve gevsek kisimlar

ilerleme y6nu
—

Endistriyel

SHOT BLAST

Yontem betonun durumuna gore segilir Piriizlendirilmis, agik g6zenekli, saglam beton yiizey
Vakumlu slim (elmas taslama) veya shot blast Kaplama saglam betona yapilir; yag emmis kisimlar uzaklastirihr
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Dustik devirli mikser

o B bileseninin tamami A kabina bosaltilir
Bilesenler ambalajdaki oranlariyla, tam takim karigtirilir

o Dusiik devirde, en az 3 dakika karistinllir
Hava kabarcigi olusmamasi igin yiksek devir kullaniimaz

o Kuvars (C bilegeni) gerekiyorsa karistirirken eklenir
Homojen olana kadar karigtirmaya devam edilir

o 1 dakika dinlendirilip karigim omrii iginde uygulanir
Hazirlanan karigim bekletiimeden tamamen tuketilir
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@ Epoksi kat + kuvars serpme Serbest kuvars uzaklagtirilir
Tarakl mala ile yayilan yas film tGzerine kuvars serpilir Yuzey helikopter ile zimparalanir ve vakumla temizlenir

Helikopter

A.O.O

Gomiilu kuvars, poliiiretan katlar igin
plruzlt ve saglam bir ylizey olusturur.

DEMCO EPOX 115 PR 0,2 - 0,5 mm kuvars
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Kirpi rulo ile hava alma Digli mala ile yayma
Hava kabarciklari yuzeye ¢ikarilip patlatilir; Malzeme dokilerek sarfiyata uygun
diz, gdzeneksiz ylzey elde edilir kalinlikta homojen yayilir

Hava kabarciklar

B4tV

DEMCO PUR 360 SELF: 1,6 — 1,7 kg/m? sarfiyatla yaklagik 1 mm kallnllk elde edilir. Malzeme yatay zeminler icin
tasarlanmistir; dik ytzeylerde akma ve sarkma yapar.
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UV koruyucu son kat (idarenin tercihine gore)
DEMCO PUR 410 TOP COAT UV /S, rulo veya puskirtme tabancasi ile ince ve esit tek kat
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